| 3.2 | ………. m² | Radwegsteine Rechteck- und Quadratpflastersteine, mit Vorsatz, ohne Fase, mit Abstandhaltern, Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338 Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 70 mm: 250 x 125 mm (248 x 123 x 70 mm) DI 250 x 250 mm (248 x 248 x 70 mm) DIK 375 x 250 mm (373 x 248 x 70 mm) DILPU 11 - DIN EN 1339 Farben zur Auswahl: naturgrau 001, FHH rot 011, anthrazit 033 Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 100 mm: 250 x 125 mm (247 x 122 x 100 mm) DI* 250 x 250 mm (247 x 247 x 100 mm) DIK* 375 x 250 mm (372 x 247 x 100 mm) DIK Farben zur Auswahl: naturgrau 001, FHH rot 011, * Pochkies 007 auf Anfrage Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 100 mm: 500 x 250 mm (497 x 247 x 70 mm) DILPU14 - DIN 1339, mit Fase Farben zur Auswahl: naturgrau 001 und Pochkies 007 auf Anfrage Hersteller: BERDING BETON GmbH Pflastersteine aus Beton liefern und mit 4 mm (3 - 5 mm) Fugen unter Beachtung der DIN 18 318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen, verfugen und abrütteln. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen. | ............ | ............ |
| --- | --- | --- | --- | --- |