| 3.2 | ….…… m² | Spurwegplatte/Jumbo-Spurwegplatte Oberseite planmäßig eben, mit Fase, Spurwegplatte aus Beton DIN EN 1339 Horizontalverbund Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 100 mm: 600 x 300 mm (600 x 300 x 100 mm) DILPU 14 600 x 380 mm (600 x 377 x 100 mm) DILPU 25 Horizontal- und Vertikalverbund Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 140 mm: 600 x 380 mm (600 x 377 x 100 mm) DILPU 25 800 x 380 mm (800 x 377 x 140 mm) DILPU 30 – Jumbo Farben zur Auswahl: naturgrau 001 Hersteller: BERDING BETON GmbH Pflastersteine aus Beton liefern und mit 3-5 mm (bei Steindicke  12 cm mit 5 - 8 mm) Fugen unter Beachtung der DIN 18 318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen, verfugen und abrütteln. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen | ........... | ........... |
| --- | --- | --- | --- | --- |