| 3.2 | ….…… m² | Te Vau® Struktursteine Rechteck- und Quadratpflastersteine, einschichtig, mit farbbeständigem Naturstein, Oberseite planmäßig eben, mit Abstandhaltern, mit Fase, mit wassergestrahlter Oberfläche (fein), Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338 Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 100 mm: 150 x 150 mm (149 x 149 x 100 mm) DI – auch mit Fase 300 x 150 mm (299 x 149 x 100 mm) DI – auch mit Fase Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 120 mm: 160 x 160 mm (159 x 159 x 120 mm) DI 240 x 160 mm (239 x 159 x 120 mm) DI Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 140 mm: 160 x 160 mm (159 x 159 x 140 mm) DI – auch mit Fase 240 x 160 mm (239 x 159 x 140 mm) DI – auch mit Fase Farben zur Auswahl: Basalt schwarz 565 Hersteller: BERDING BETON GmbH Pflastersteine aus Beton liefern und mit 3 - 5 mm (bei Stein-dicke  12 cm mit 5 - 8 mm) Fugen unter Beachtung der DIN 18 318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen, verfugen und abrütteln. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen. | ........... | ........... |
| --- | --- | --- | --- | --- |