|  | .......... lfdm .......... m³ .......... m³ .......... m .......... St. | Karlsruher Gartenstein (Winkelstein aus Beton) Unbewehrter Winkelstein aus Beton, Gartenbauteil, nicht für statische Böschungssicherung, nach DIN 18318 Länge x Tiefe x Höhe 400/500 x 400 x 400 mm – 1 MU Stein 500 x 220 x 270 mm – 27 M Winkelstein 400 x 200 x 300 mm – 30 M Winkelstein 400 x 300 x 400 mm – 40 M Winkelstein 400 x 300 x 500 mm – 50 M Winkelstein 400 x 400 x 600 mm – 60 M Winkelstein 400 x 400 x 800 mm – 80 M Winkelstein 400 x 220 x 300 mm – Winkelrandstein 500 x 400 x 400 mm – 1 ME Eckstein zu 1 MU 400/400 x 400 x 400 mm – 40 ME Eckstein zu 40 M 400/400 x 400 x 500 mm – 50 ME Eckstein zu 50 M 400/400 x 400 x 600 mm – 60 ME Eckstein zu 60 M 400/400 x 400 x 800 mm – 80 ME Eckstein zu 80 M Winkelstein auf ein mind. 20 cm starkes und 50 cm breites Magerbetonfundament C 12/15 versetzen. Die Fugen sind mit einer Breite von ca. 5 mm auszuführen. Die Fugen zwischen den Winkelsteinen sind auf der Rückseite abzudichten (z.B. mit Teerpappe, Folie o.ä.). Als Hinterfüllung dient frostsicheres Material wie Lava oder Kies. Bei nicht ausreichend sickerfähigem Untergrund wird der zusätzliche Einbau einer Drainage empfohlen. wasserdurchlässiges und nichtbindiges Frostschutzmaterial als Unterbau für Fundamentausbildung liefern, höhengerecht einbauen und verdichten. Beton in C .......... für Streifenfundament gemäß Abmessungen Breite: .......... cm, Dicke: .......... cm fachgerecht einbauen und höhenmäßig abziehen. Drainagerohr DN .......... an der Unterkante des Fundamentes fachgerecht einbauen. Zulage für Außenecke 90° passend zu Pos. .......... liefern und versetzen wie Pos. .......... Bezugsquelle: BERDING BETON GmbH | ….…… | ……….. |
| --- | --- | --- | --- | --- |