| 3.2 | ….…… m² | Vario antik Rechteck- und Quadratpflastersteine, 5-Stein-System, mit Vorsatz, mit maschinell gealterter Oberfläche, mit gebrochenen Ecken und Kanten, mit Fase, mit Abstandhaltern, Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338 Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 80 mm: 80 x 160 mm ( 77 x 157 x 80 mm) DI 120 x 160 mm (117 x 157 x 80 mm) DI 160 x 160 mm (157 x 157 x 80 mm) DI 200 x 160 mm (197 x 157 x 80 mm) DI 240 x 160 mm (237 x 157 x 80 mm) DI je Steinlage (0,96 m2) alle 5 Steinformate mehrfach enthalten, Einzelsteine sind nicht erhältlich Farben zur Auswahl: herbstbunt 3-farbig 089, herbstbunt 4-farbig 078, sand/beige nuanciert 057, schiefer/beige nuanciert 077, grau/schwarz nuanciert 094, muschel/sand nuanciert 025, mokka/beige nuanciert 058 Hersteller: BERDING BETON GmbH Pflastersteine aus Beton liefern und mit 4 mm (3 - 5 mm) Fugen unter Beachtung der DIN 18 318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen, verfugen und abrütteln. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen. | ............ | ............ |
| --- | --- | --- | --- | --- |