| 1 | ……… m² | Ambiente Plus beProtect level 2 Klimastein Rechteck- und Quadratpflastersteine, Oberseite planmäßig eben, mit gefügedichtem Vorsatz und erhöhtem Porenvolumen im Kernbeton, mit Mikrofase, mit Abstandhaltern, mit allseitigen Verbundnocken, mit D-Punkt-Fugentechnik, EINSTEIN®-Pflastersystem, Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338 Flächenbelag zur Behandlung, Verdunstung, Speicherung und Versickerung von Niederschlagsabfüssen Großvolumiger Wasserspeicher - 8 cm Dicke: ca. 6 l/m² - 10 cm Dicke: ca. 7,5 l/m² - 12 cm Dicke: ca. 9 l/m² Verdunstung von ca. 50% im Jahresdurchschnitt mittels Verdunstungsgutachten nachgewiesen. Flächenbelag zur Behandlung und Versickerung von Niederschlagsabflüssen von Verkehrsflächen Pflastersystem beProtect Level 2 Bauartgenehmigung Z-84.1-35 Versickerungsleistung von 270 l/s*ha, Fugenbreite von mind. 5 mm und einem Fugenflächenanteil von 5-10%, Bemessung des Oberbaus nach RStO 12/24 und MVV Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 100 mm: 240 x 160 mm (235 x 155 x 100 mm) DI – auch ohne Fase 160 x 120 mm (155 x 115 x 100 mm) DI – auch ohne Fase Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 120 mm: 160 x 160 mm (155 x 155 x 120 mm) DI 160 x 120 mm (155 x 115 x 120 mm) 240 x 160 mm (235 x 155 x 120 mm) 320 x 160 mm (315 x 155 x 120 mm) DIK Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 140 mm: 240 x 160 mm (235 x 155 x 140 mm) Farben zur Auswahl: naturgrau 001,anthrazit 033 Hersteller: BERDING BETON GmbH Leitprodukt: Klimasteinsystem beProtect Level 2, BERDING BETON GmbH, Industriestr. 6, 49439 Steinfeld, www.berdingbeton.de, regenwassermanagement@berdingbeton.de Pflastersteine aus Beton liefern und nach Vorgaben der Allgemeinen Bauartgenehmigung Z-84.1-35 einbauen und verwenden | ........... | ........... |
| --- | --- | --- | --- | --- |