| 3.2 | ……… m² | Triada® beProtect level 2 Klimastein Rechteck- und Quadratpflastersteine, 3-Stein-System, Oberseite planmäßig eben, mit gefügedichtem Vorsatz und erhöhtem Porenvolumen im Kernbeton, mit Mikrofase, mit Abstandhaltern, mit Verbundnocken zur Verschiebesicherung, Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338 Flächenbelag zur Behandlung, Verdunstung, Speicherung und Versickerung von Niederschlagsabfüssen Großvolumiger Wasserspeicher - 8 cm Dicke: ca. 6 l/m² Verdunstung von ca. 50% im Jahresdurchschnitt mittels Verdunstungsgutachten nachgewiesen. Flächenbelag zur Behandlung und Versickerung von Niederschlagsabflüssen von Verkehrsflächen Pflastersystem beProtect Level 2 Bauartgenehmigung Z-84.1-35 Versickerungsleistung von 270 l/s*ha, Fugenbreite von mind. 5 mm und einem Fugenflächenanteil von 5-10%, Bemessung des Oberbaus nach RStO 12/24 und MVV Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 80 mm: 210 x 140 mm (207 x 137 x 80 mm) DI 210 x 210 mm (207 x 207 x 80 mm) DI 210 x 280 mm (207 x 277 x 80 mm) DIK nur als Lage (1,06 m2) lieferbar, Einzelsteine sind nicht erhältlich Farben zur Auswahl: naturgrau 001, anthrazit 033, grau/schwarz nuanciert 094, cappuccino 024 Hersteller: BERDING BETON GmbH Leitprodukt: Klimasteinsystem beProtect Level 2, BERDING BETON GmbH, Industriestr. 6, 49439 Steinfeld, www.berdingbeton.de, regenwassermanagement@berdingbeton.de Pflastersteine aus Beton liefern und nach Vorgaben der Allgemeinen Bauartgenehmigung Z-84.1-35 einbauen und verwenden | ........... | ........... |
| --- | --- | --- | --- | --- |