| 3.2 | ……… m² | Mammut-Ökostein Dränfugenanteil 10%, mit Vorsatz, ohne Fase, mit Abstandhaltern, Pflasterstein aus Beton nach DIN 1338 Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 80 mm: 208 x 208 mm (205 x 205 x 80 mm) DI – Mammut-Ökostein 208 x 208 mm (214 x 205 x 80 mm) DI – 1/1-Randstein 208 x 104 mm (205 x 110 x 80 mm) DI – ½-Randstein Farbe: naturgrau 001, anthrazit 033, rubinrot 013 Hersteller: BERDING BETON GmbH Pflastersteine aus Beton liefern und mit 3 - 5 mm Fugen unter Beachtung der DIN 18 318 und ZTV Pflaster-StB fachgerecht nach Verlegeplan (nur im Kreuzverband zu verlegen) zwischen Randeinfassungen verlegen, verfugen und abrütteln. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen. | ........... | ........... |
| --- | --- | --- | --- | --- |