| 3.2 | ……… m² | Öko-Winkelverbund winkelförmiger Öko-Verbundpflasterstein für maschinelle Verlegung in Verlegeeinheiten, mit Vorsatz, Oberseite planmäßig eben, mit Scheinfugen, mit Fase, mit Abstandhaltern, Dränfugenanteil ca. 10%, Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338 Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 80 mm: 225 x 112,5 mm (222 x 109,5 x 80 mm) DI – (0,90 m²) Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 100 mm: 225 x 112,5 mm (222 x 109,5 x 100 mm) DI – (0,77 m²) 225 x 112,5 mm (222 x 109,5 x 100 mm) DI – (0,90 m²) Farbe: naturgrau 001, anthrazit 033 Hersteller: BERDING BETON GmbH liefern und mit 4 mm (3 - 5 mm Fugen) unter Beachtung der DIN 18 318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen. | ........... | ........... |
| --- | --- | --- | --- | --- |