| 3.2 | ……… m² | Rasengitterplatte/BG-Platte System Schraudenbach® Rechteckplatte, mit Fase, mit Abstandhaltern, eben bzw. einseitig genoppt, Grünflächenanteil ca. 40%, BGB-RiNGB Rasengitterplatte eben Rastermaß (Nennmaß), Plattendicke 80 mm: 600 x 400 mm (598 x 398 x 80 mm) Rastermaß (Nennmaß), Plattendicke 100 mm: 600 x 400 mm (598 x 398 x 100 mm) – auch ohne Fase erhältlich Farbe: naturgrau 001 Rasengitter-Füllstein Quadratpflasterstein, mit Vorsatz, mit Fase, mit Abstandhaltern, DIN EN 1338 Rastermaß (Nennmaß), Plattendicke 80 mm: 80 x 80 mm (77 x 77 x 80 mm) Farbe: naturgrau 001 Rasengitterplatte einseitig genoppt Rastermaß (Nennmaß), Plattendicke 120 mm: 600 x 400 mm (598 x 398 x 120 mm) – ohne Fase/Abstandhalter Rastermaß (Nennmaß), Plattendicke 140 mm: 600 x 400 mm (598 x 398 x 140 mm) – ohne Fase/Abstandhalter Farbe: naturgrau 001 BG-Platte System Schraudenbach® Rechteckplatte, mit Vorsatz, ohne Fase, ohne Abstandhalter, Grünflächenanteil ca. 60%, BGB-RiNGB Rastermaß (Nennmaß), Plattendicke 120 mm: 600 x 400 mm (597 x 397 x 120 mm) Farbe: naturgrau 001 Hersteller: BERDING BETON GmbH Pflasterplatten aus Beton liefern. In Anlehnung an die DIN 18318 empfehlen wir bei einer Steindicke < 12 cm einen Fugenabstand von 3 - 5 mm und bei einer Steindicke > 12 cm einen Fugenabstand von 5 - 8 mm. Unter Beachtung der ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen. | ............ | ............. |
| --- | --- | --- | --- | --- |