| Pos. | Menge | Unverbindlicher Text einer Leistungsbeschreibung | Preis |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EP | GP |
|  | € | € |
| 3.2 | ………. m2 | UNNI-2N® bei Begrünung liegt der Rasenanteil bei ca. 26 %, keine Begrenzung durch Bordsteine erforderlich, mit Vorsatz, mit Fase, mit Abstandhaltern, BGB-Richtlinie, Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338 Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 100 mm: kl. Lage (1000 x 670 x 100 mm) – Lage (0,67 m2) Rasenstein VE kl. Lage (1000 x 670 x 100 mm) – Lage (0,67 m2) Vollstein VE gr. Lage (1000 x 1000 x 100 mm) – Lage (1,00 m2) Rasenstein VE gr. Lage (1000 x 1000 x 100 mm) – Lage (1,00 m2) Vollstein VE auf Anfrage lieferbar: Kurvensatz (1 Satz = ca. 0,57 m²), Steindicke 100 mm Farben zur Auswahl: naturgrau 001 Fugenmaterial Abweichende Regelung nach DIN 18 318 Abs. 0.3.2, für Lieferkörnungen gem. TL-Pflaster-StB Fugensubstrat Verfüllung mit Substrat, bestehend aus 10 M.% Oberboden der Bodengruppen 2-4 gemäß DIN 18915 Teil 1, und 40 M.% Natursand Körnung 0/4 mm und 50 M.% Splitt, Körnung 2/5 mm. Dem Substrat ist ein Reinstickstoff - Vorratsdünger mit 5g/m² beizufügen. Auftragsdicke unter Berücksichtigung des Setzungsmaßes nach dem Abrütteln bis min. 1 cm, max. 2cm unter OK. Begrünung Rasenansaat gemäß DIN 18917 auf Pflasterdecke mit begrünten Fugen mit Regel-Saatgut-Mischung RSM 5.1 Parkplatzrasen, Saatgutmenge 25 g/m² der begrünten Fläche. Saatgut in einem Arbeitsgang oberflächig ansäen. Für besonders trockene Lagen RSM 2.2 Var. 2 verwenden. Anschließend Oberseite gründlich abfegen, RSM ins Substrat einarbeiten und trockene Fläche abrütteln. Empfohlene technische Daten für die Vibrationsplatte: - Zentrifugalkraft: ca. 20 kN - Betriebsgewicht: ca. 130 kg. Die Laufrichtung der Vibrationsplatte muss über die Stein- bzw. Plattenbreiten erfolgen, beginnend von den Flächenrändern. Bei trockener Witterung ist die Ansaat abschließend zu wässern und bis zur Abnahme ausreichend feucht zu halten. EP: Pflege Pflege der begrünten Fläche im ersten Vegetationsjahr ab der Abnahme. Düngen im Frühjahr mit Mehrnährstoffdepotdünger Stickstoff : Phosphat : Kalium = 1,0 : 0,5 : 1,0, Gesamtmenge Reinstickstoff <15g/m². 3 Mähschnitte im ersten Vegetationsjahr ab 10cm Bewuchshöhe auf 4cm Schnitthöhe auf Anforderung des AG. 4 Bewässerungen im ersten Vegetationsjahr insbesondere nach der Düngung auf Anforderung des AG. Hersteller: BERDING BETON GmbH Pflastersteine aus Beton liefern und mit 3 - 5 mm Fugen unter Beachtung der DIN 18 318 und ZTV Pflaster-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen, verfugen und abrütteln. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen. | ............ | ............. |