| 1 | ............. m | Verkalit®-Abschlussverbundplatte liefern und durch qualifiziertes Fachunternehmen verlegen als Abschluss für Flächenbefestigungen im Wasserbau. Material: Festigkeitsklasse C 45/55 nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2, Expositionsklasse XF4, XM2, Feuchteklasse WA. Abmessungen 600/600/120mm, Gewicht ca. 100kg/Stk Skizze: Hersteller: BERDING BETON GmbH oder gleichwertig Zum Leistungsumfang gehört die Verlegung in Radien. Die Fertigteile bedürfen der Zustimmung durch den Auftragge-ber. Hersteller: BERDING BETON GmbH oder gleichwertig. | ............ | ............ |
| --- | --- | --- | --- | --- |