| 1 | ............. m | Verkalit®-Deichabschlussstein liefern und durch qualifiziertes Fachunternehmen verlegen als Abschluss für Verkalit®-Deckwerksteine. Material: Fase 30/50mm. Festigkeitsklasse C 45/55 nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2, Expositionsklasse XF4, XM2, Feuchteklasse WA. Abmessungen 800/600/80mm, Falzhöhe 600mm Abmessungen 600/800/80mm, Falzhöhe 800mm Hersteller: BERDING BETON GmbH oder gleichwertig Zum Leistungsumfang gehört die Verlegung in Radien. Die Fertigteile bedürfen der Zustimmung durch den Auftragge-ber. Hersteller: BERDING BETON GmbH oder gleichwertig | ............ | ............ |
| --- | --- | --- | --- | --- |