| 1 | ............ m² | Verkalit®-Öko für ein begrünbares Uferdeckwerk liefern und durch qualifizier-tes Fachunternehmen verlegen. Böschungsneigung: 1:XX bis 1:XX Material: Deckwerksteine aus Beton, ohne Vorsatz, ohne Fein-schicht (einschichtig). Festigkeitsklasse C 45/55 nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2, Expositionsklasse XF4, XM2, Feuchte-klasse WA. Abmessungen: - 300/300/180mm - 300/300/250mm mit gelenkig angeschlossener umlaufender Nut- und Feder. Widerstand gegen Herausziehen einzelner Steine > 20kN. Vorlage der Prüfzeugnisse und Wellenkanalnachweise 14 Tage vor Verlegung beim Auftraggeber. Vorbereitung des Planums für die Aufnahme des Deckwerks ist mit einzukalkulieren, Toleranzen auf 4m Länge max. 3 cm. Zum Leistungsumfang gehören die Lieferung und der Einbau von Formsteinen, wie z. B. Halbsteine, der fachgerechte An-schluss an vorhandene Flächen sowie die Verlegung in Radien. Die Fertigteile bedürfen der Zustimmung durch den Auftragge-ber. Hersteller: BERDING BETON GmbH oder gleichwertig | ............ | ............ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | Pausch | Logistik-Zwischenlager als zusätzliche Position zur Baustel-leneinrichtung: Zwischenlager für .…. m² Verkalit®-Öko einrichten, und ...…. m² vor Verlegebeginn einlagern und zum Verlegen vorhalten. Transportweg zur Verlegestelle maximal .…….. m. Nach Räumung ist der ursprüngliche Zustand wiederherzustellen. | ............ | ............ |
| --- | --- | --- | --- | --- |