| 1 | .............m² | Verkalit®-Plan liefern und durch qualifiziertes Fachunternehmen verlegen. Böschungsneigung: 1:XX bis 1:XX Material: Deckwerksteine aus Beton, ohne Vorsatz, ohne Fein-schicht (einschichtig). Festigkeitsklasse C 45/55 nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2, Expositionsklasse XF4, XM2, Feuchte-klasse WA, Farbe: Nach Angabe Auftraggeber. Abmessungen: - 150/300/150 mm - 300/300/150 mm - 450/300/150 mm - 300/300/180 mm - 450/300/180 mm mit gelenkig angeschlossener umlaufender Nut- und Feder. Widerstand gegen Herausziehen einzelner Steine > 20kN. Vorlage der Prüfzeugnisse und Wellenkanalnachweise 14 Tage vor Verlegung beim Auftraggeber. Vorbereitung des Planums für die Aufnahme des Deckwerks ist mit einzukalkulieren, Toleranzen auf 4 m Länge max. 3 cm. Bei der Verlegung sind die produktionsbedingten Maßtoleranzen anzupassen. Zum Leistungsumfang gehören die Lieferung und der Einbau von Formsteinen, wie z.B. Randsteine, der fachgerechte An-schluss an vorhandene Flächen sowie die Verlegung in Radien. Inkl. Verfugung mit gebrochener Gesteinskörnung 1-3 mm. Die Verfugung ist ….... x jährlich zu kontrollieren und nachzufugen. Die Fertigteile bedürfen der Zustimmung durch den Auftragge-ber. Hersteller: BERDING BETON GmbH oder gleichwertig | ............ | ............ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | Pausch | Logistik-Zwischenlager als zusätzliche Position zur Baustel-leneinrichtung: Zwischenlager für …….…. m² Verkalit®-Plan einrich- ten, und ….. m² vor Verlegebeginn einlagern und zum Verlegen vorhalten. Transportweg zur Verlegestelle maximal …... m. Nach Räumung ist der ursprüngliche Zustand wieder herzu-stellen. | …......... | ............ |
| --- | --- | --- | --- | --- |