| 1 | ............. m | Verkalit®-Tiefbordstein liefern und durch qualifiziertes Fachunternehmen verlegen als oberer Abschluss für Verkalit®-Steine. Material: Mit Vorsatz, Fase 30/50mm. Festigkeitsklasse C 45/55 nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2, Expositionsklasse XF4, XM2, Feuchteklasse WA. Abmessungen: 1000/550/200 mm Hersteller: BERDING BETON GmbH oder gleichwertig Zum Leistungsumfang gehört die Verlegung in Radien. Die Fertigteile bedürfen der Zustimmung durch den Auftragge-ber. | ............ | …........ |
| --- | --- | --- | --- | --- |