| 1 | .......... Stk. | Verkalit®-Treppenstufe liefern und durch qualifiziertes Fachunternehmen nach Ausfüh-rungsplanung verlegen. Böschungsneigung: 1:3. Laufbreite: 92,3 cm/122,4 cm, Auftritttiefe 39,1 cm, Steighöhe 13 cm, Einzelgewicht 217 kg/290 kg. Material: Deckwerkstufensteine aus Beton, ohne Vorsatz, ohne Feinschicht (einschichtig), mit Fase 12/15 mm. Festigkeits-klasse C 30/37 nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2, Expo-sitionsklasse XF4, bei Seewassereinwirkung zusätzlich XS3, Feuchteklasse WA. Auftrittfläche mit Riffelblechstruktur. Mit gelenkig angeschlossener umlaufender Nut- und Feder im direkten Verband an Verkalit®-Flächen. Die Fertigteile bedürfen der Zustimmung durch den Auftragge-ber. Vorbereitung des Planums für die Aufnahme des Deckwerks ist mit einzukalkulieren. Zum Leistungsumfang gehört der fachgerechte Anschluss an vorhandene Flächen. Hersteller: BERDING BETON GmbH oder gleichwertig. | ……….. | ……….. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 | ……...Stk. | Verkalit®-Stufenübergangsstein rechts liefern und durch qualifiziertes Fachunternehmen nach Ausfüh-rungsplanung verlegen. Einzelgewicht 131 kg. Oberseite ohne Riffelblechstruktur. Sonst wie vor. Hersteller: BERDING BETON GmbH oder gleichwertig | ………. | ………. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 | ……... Stk. | Verkalit®-Stufenübergangsstein links liefern und durch qualifiziertes Fachunternehmen nach Ausfüh-rungsplanung verlegen. Einzelgewicht 131 kg. Oberseite ohne Riffelblechstruktur. Sonst wie vor. Hersteller: BERDING BETON GmbH oder gleichwertig | ………. | ………. |
| --- | --- | --- | --- | --- |