|  |  | Lieferbedingungen: Lieferung von BERDING BETON-Betonrohren nach DIN EN 1916 und DIN V 1201 sowie den erhöhten Anforderungen der FBS-Qualitätsrichtlinie, Teil 1, entsprechend den folgenden Belastungs- und Einbaubedingungen, frei Baustelle, mit voll ausgeladenen Schwerlastzügen, auf befahrbarer Straße, ohne Abladen. Sollte eine andere Lieferungsart in Frage kommen, ist dies vom Auftraggeber besonders anzugeben. Die BERDING BETON-Betonrohre sind gemäß DIN V 1201, Abschnitt 7.3.3, und gemäß der FBS-Qualitätsrichtlinie, Teil 1, (zu beziehen bei der FBS-Geschäftsstelle) fremdüberwacht durch den Güteschutz Beton- und Fertigteilwerke e.V. Das Zertifikat nach DIN V 1201, Abschnitt 7.4, und der Nachweis der FBS-Qualität durch den ergänzenden Prüfbericht der güteüberwachenden Stelle werden auf Anforderung vorgelegt. Die Dichtringe aus Elastomeren mit dichter Struktur und hohlraumfreiem Querschnitt gemäß DIN EN 681-1 in Verbindung mit DIN 4060 und den erhöhten Anforderungen der FBS-Qualitätsrichtlinie, Teil 1, sind vom Rohrhersteller werkseitig vormontiert. Belastungsbedingungen Überdeckungshöhe über Rohrscheiten min h = .............. m max h = .............. m Verkehrslast SLW 60  SLW 30  LKW 12  UIC 71 mehrgleisig  UIC 71 eingleisig  Flugzeuglast BFZ...........  keine Verkehrslast  sonstige Belastungen  (entsprechend beiliegendem Belastungsschema z.B. Flächenlasten, Innendruck) Bodenarten (nach ATV-DVWK-A 127) anstehender Überschüttung Leitungszone Boden G1 nichtbindiger Sand und Kies    G2 schwachbindiger Sand und Kies    G3 bindige Mischböden, Schluff    G4 bindige Böden, Ton    sonstige Böden ...............    |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Verdichtungsgrad des anstehenden Bodens: ........................................ % abweichende Bodenkennwerte des sonstigen Bodens Wichte ...................................... kN/m3 Reibungswinkel ........................ ° Verformungsmodul im maßgebenden Spannungsbereich von 0 bis ................................... N/mm2 EB = ......................................... N/mm2 Baugrund unter dem Rohr wie anstehender Boden  sehr hart, steinig oder felsig  nicht tragfähiger Boden  Gründung der Rohrleitung auf: .......................... m Tiefe dieser Gründung unter der Rohrsohle ...... m Grundwasser nicht vorhanden  vorhanden  Höhe über Rohrscheitel max hw = ............... m Höhe unterhalb Rohrsohle min hw = ............... m Angriffsgrad nach DIN EN 206-1 Grundwasser  schwach  mäßig  stark Boden  schwach  mäßig  stark Abwasser  schwach  mäßig  stark (durchfließendes Wasser) Bei Angriffsgrad „stark“ nach DIN EN 206-1 sind dem Bieter die vollständigen Analysen zur Verfügung zu stellen. Bei Angriffs- grad „mäßig“ ist gesondert darauf hinzuweisen, ob der ph-Wert dauerhaft < 6,5 ist. Dies gilt auch, wenn der ph-Wert nach ATV-M 168 ständig < 6,5 ist. Ebenso muss darauf hingewiesen werden, wenn der Sulfatgehalt > 600 mg SO42 je 1L Wasser ist, ob er dann ≤1.500 mg oder > 1.500 mg, aber ( 3.000 mg SO42 je 1 L ist. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Einbaubedingungen Bettung nach DIN EN 1610 Bettung Typ 2 oder 3 (auf anstehendem Boden)  Bettung Typ 1 (Sand- oder Kies-Sand-Auflager)  Bettung auf Beton (Betonauflager)  Auflagerwinkel 60° (für Sonderfälle)  90°  120°  Art des Einbaus Grabenform 1. weiter Graben, Auffüllung oder Damm  2. Einzelgraben  3. Mehrfachgraben (Längs- und Querschnitt beifügen!)  4. Stufengraben (Längs- und Querschnitt beifügen!)  nur für 2. – 4.: lastmindernde Wirkung ansetzbar, da beide Grabenwände auf Dauer erhalten bleiben  lastmindernde Wirkung nicht ansetzbar  Grabenbreite in Höhe Rohrscheitel b = ............... m Grabenbreite in Höhe Rohrsohle b = ............... m (einschl. Verbaudicke) Böschungswinkel ß  45°  60°  90° .............° Bauausführung Einbettungsbedingungen (nach ATV-DVWK-A 127)  B1 Lagenweise gegen den gewachsenen Boden auch bei Trägerbohlverbau bzw. lagenweise in der Dammschüttung verdichtete Einbettung (ohne Nachweis des Verdichtungsgrades).  B2 Senkrechter Verbau innerhalb der Leitungszone mit Kanaldielen, die erst nach dem Verfüllen gezogen werden. Verbauplatten und –geräte unter der Voraussetzung, dass die Verdichtung des Bodens nach dem Ziehen des Verbaus sichergestellt ist.  B3 Senkrechter Verbau innerhalb der Leitungszone mit Spundwänden oder Sichtspundwänden und Verdichtung gegen den Verbau. (Die Unterscheidung zur Einbettungsbedingung B2 ergibt sich durch den Faktor _B. Senkrechter Verbau mit Holzbohlen, Verbauplatten oder -geräten, die erst nach dem Verfüllen und Verdichten aus der Leitungszone entfernt werden, ist durch kein Rechenmodell erfassbar.) B4 Lagenweise gegen den gewachsenen Boden bzw. lagenweise in der Damm-schüttung verdichtete Einbettung mit Nachweis der nach ZTVE-StB erforder-lichen Proctordichte. (Die ZTVE-StB „Zusätzliche Technische Vorschriften für Erdarbeiten im Straßenbau“ fordert in der Leitungszone Proctordichten von mindestens 97% für nichtbindige und schwachbindige Böden (G1 und G2) und mindestens 95% Proctordichte für bindige Mischböden (G3)). Die Einbettungs-bedingung B4 ist nicht anwendbar bei Böden der Gruppe G4. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Überschüttungsbedingungen (nach ATV-DVWK-A 127) A1 Lagenweise gegen den gewachsenen Boden verdichtete Grabenverfüllung auch bei Trägerbohlverbau (ohne Nachweis des Verdichtungsgrades). A2 Senkrechter Verbau des Rohrgrabens mit Kanaldielen, die erst nach dem Verfüllen entfernt werden. Verbauplatten oder -geräte, die bei der Verfüllung des Grabens schrittweise entfernt werden. Unverdichtete Grabenverfüllung. Einspülen der Verfüllung (nur geeignet bei Böden der Gruppe G1). A3 Senkrechter Verbau des Rohrgrabens mit Spundwänden, Leichtspundprofilen, Holzbohlen, Verbauplatten oder -geräten, die erst nach dem Verfüllen entfernt werden. A4 Lagenweise gegen den gewachsenen Boden verdichtete Grabenfüllung mit Nachweis des nach ZTVE-StB erforderlichen Verdichtungsgrades. (Die ZTVE-StB „Zusätzliche Technische Vorschriften für Erdarbeiten im Straßenbau“ fordert in der Leitungszone Proctordichten von mindestens 97% für nichtbindige und schwachbindige Böden (G1 und G2) und mindestens 95% Proctordichte für bindige Mischböden (G3)). Die Überschüttungsbedingung A4 ist nicht anwendbar bei Böden der Gruppe G4. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | m | BERDING BETON-Betonrohre DN ................... Bezeichnung: B-K-GM DN x l (mm) Typ 2 DIN EN 1916 und DIN V 1201  B-KF-GM DN x l (mm) Typ 2 DIN EN 1916 und DIN V 1201  B-KF-GM DN x l (mm) (Doppelfußrohr) Typ 2 DIN EN 1916 und DIN V 1201  Gleitringdichtung: fest in der Muffe eingebaut  Angaben des Bieters: Baulänge ............................................................ mm Stückgewicht ...................................................... t Lastklasse (bemessen): LC ................................ Lastklasse (Scheiteldruckversuch): LC ............... Hersteller: BERDING BETON GmbH | ............ | ............ |
| 2.1 | Stück | Seiten-Zuläufe (Abzweige) DN 150 eingebaut in BERDING BETON-Betonrohre der Pos. .............(inkl. Kernbohrung) mit AF 150 für Steinzeug (S)  Kunststoff (KG)  | ............ | ............ |

| 3.1 | Stück | Seiten-Zuläufe (Abzweige) DN 150 mit AF 150 (lose mitgeliefert) für Steinzeug (S)  Kunststoff (KG)  | ............ | ............ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Stück | Stück BERDING BETON-Krümmer DN ............. als Zulage zu Pos. ............................................... einschnittig aus 2 Segmenten  zweischnittig aus 3 Segmenten  Hersteller: BERDING BETON GmbH | ............ | ............ |
| 5.1 | Stück | Stück BERDING BETON-Gelenkstücke DN ....... als Zulage zu Pos. ................................................. Ausführung: SS-Spitzende/Spitzende  SM-Spitzende/Muffe  Angaben des Bieters: Baulänge ............................................................ mm Stückgewicht ...................................................... t Hersteller: BERDING BETON GmbH | ............ | ............ |
| 6.1 | Stück | BERDING BETON-Passstücke DN .................. als Zulage zu Pos. ........ (Mindestabrechnungslänge je Passstück 1,00 m) Angaben des Bieters: Baulänge ............................................................ mm Stückgewicht ...................................................... t Hersteller: BERDING BETON GmbH | ............ | ............ |
| 7.1 | Stück | BERDING BETON-Übergangsstücke DN ......... Übergang von DN ............... auf DN .................... Angaben des Bieters: Baulänge ............................................................ mm Stückgewicht ...................................................... t Hersteller: BERDING BETON GmbH | ............ | ............ |

| 8.1 | Stück | BERDING BETON-Böschungsstücke aus BERDING BETON-Betonrohren DN............ als Zulage zu Pos. ....... Neigung ..............................................................° Angaben des Bieters: Baulänge ............................................................ mm Stückgewicht ...................................................... t Hersteller: BERDING BETON GmbH | ............ | ............ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Stück | BERDING BETON-Anschlussstücke für BERDING BETON-Betonrohre DN ............... der Pos. ....... für eine Schachtwanddicke von ......................... mm Hersteller: BERDING BETON GmbH Summe: | ............ | ............ |

| 1.1 | m | BERDING BETON -Betonrohre mit Eiquerschnitt WH/HN .................................................. Bezeichnung: B-EF-GM WH/HN x l (mm) (Eiprofilrohr) Typ 2 DIN EN 1916 und DIN V 1201  Keilgleitringdichtung: werkseitig auf dem Spitzende vormontiert  Angaben des Bieters: Baulänge ............................................................ mm Stückgewicht ...................................................... t Lastklasse (bemessen): LC ................................ Lastklasse (Scheiteldruckversuch): LC ............... Hersteller: BERDING BETON GmbH Summe: | ............ | ............ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Lieferbedingungen: Lieferung von BERDING BETON-Stahlbetonrohren nach DIN EN 1916 und DIN V 1201 sowie den erhöhten Anforderungen der FBS-Qualitätsrichtlinie, Teil 1, entsprechend den folgenden Belastungs- und Einbaubedingungen, frei Baustelle, mit voll ausgeladenen Schwerlastzügen, auf befahrbarer Straße, ohne Abladen. Sollte eine andere Lieferungsart in Frage kommen, ist dies vom Auftraggeber besonders anzugeben. Die Rohre sind gemäß DIN V 1201, Abschnitt 7.3.3, und gemäß der FBS-Qualitätsrichtlinie, Teil 1, (zu beziehen bei der FBS-Geschäftsstelle) fremdüberwacht durch den Güteschutz Beton- und Fertigteilwerke Nord e.V. Das Zertifikat nach DIN V 1201, Abschnitt 7.4, und der Nach-weis der FBS-Qualität durch den ergänzenden Prüfbericht der güteüberwachenden Stelle werden auf Anforderung vorgelegt. Die Dichtringe aus Elastomeren mit dichter Struktur und hohl-raumfreiem Querschnitt gemäß DIN EN 681-1 in Verbindung mit DIN 4060 und den erhöhten Anforderungen der FBS-Qualitätsrichtlinie, Teil 1, sind vom Rohrhersteller werkseitig vormontiert. Belastungsbedingungen Überdeckungshöhe über Rohrscheiten min h = .............. m max h = .............. m Verkehrslast SLW 60  SLW 30  LKW 12  UIC 71 mehrgleisig  UIC 71 eingleisig  Flugzeuglast BFZ............  keine Verkehrslast  sonstige Belastungen  (entsprechend beiliegendem Belastungsschema z.B. Flächenlasten, Innendruck) Bodenarten (nach ATV-DVWK-A 127) anstehender Überschüttung Leitungszone Boden G1 nichtbindiger Sand und Kies    G2 schwachbindiger Sand und Kies    G3 bindige Mischböden, Schluff .   G4 bindige Böden, Ton    sonstige Böden ...............    |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Verdichtungsgrad des anstehenden Bodens: ................................. % abweichende Bodenkennwerte des sonstigen Bodens Wichte ...................................... kN/m3 Reibungswinkel ........................ ° Verformungsmodul im maßgebenden Spannungsbereich von 0 bis ................................... N/mm2 EB = ......................................... N/mm2 Baugrund unter dem Rohr wie anstehender Boden  sehr hart, steinig oder felsig  nicht tragfähiger Boden  Gründung der Rohrleitung auf: ......................................... Tiefe dieser Gründung unter der Rohrsohle ..................... m Grundwasser nicht vorhanden  vorhanden  Höhe über Rohrscheitel max hw = ............... m Höhe unterhalb Rohrsohle min hw = ............... m Angriffsgrad nach DIN EN 206-1 Grundwasser  schwach  mäßig  stark Boden  schwach  mäßig  stark Abwasser  schwach  mäßig  stark (durchfließendes Wasser) Bei Angriffsgrad „stark“ nach DIN EN 206-1 sind dem Bieter die vollständigen Analysen zur Verfügung zu stellen. Bei Angriffsgrad „mäßig“ ist gesondert darauf hinzuweisen, ob der ph-Wert dauerhaft < 6,5 ist. Dies gilt auch, wenn der ph-Wert nach ATV-M 168 ständig < 6,5 ist. Ebenso muss darauf hingewiesen werden, wenn der Sulfatgehalt > 600 mg SO42 je 1L Wasser ist, ob er dann ≤1.500 mg oder > 1.500 mg, aber ( 3.000 mg SO42 je 1 L ist |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Einbaubedingungen Bettung nach DIN EN 1610 Bettung Typ 2 oder 3 (auf anstehendem Boden)  Bettung Typ 1 (Sand- oder Kies-Sand-Auflager)  Bettung auf Beton (Betonauflager)  Auflagerwinkel 60° (für Sonderfälle)  90°  120°  Art des Einbaus Grabenform 1. weiter Graben, Auffüllung oder Damm  2. Einzelgraben*  3. Mehrfachgraben* (Längs- und Querschnitt beifügen!)  4. Stufengraben* (Längs- und Querschnitt beifügen!)  nur für 2. – 4.: lastmindernde Wirkung ansetzbar, da beide Grabenwände auf Dauer erhalten bleiben  lastmindernde Wirkung nicht ansetzbar  Grabenbreite in Höhe Rohrscheitel b = ............... m Grabenbreite in Höhe Rohrsohle b = ............... m (einschl. Verbaudicke) Böschungswinkel ß  45°  60°  90° .............° Bauausführung Einbettungsbedingungen (nach ATV-DVWK-A 127)  B1 Lagenweise gegen den gewachsenen Boden auch bei Trägerbohlverbau bzw. lagenweise in der Dammschüttung verdichtete Einbettung (ohne Nachweis des Verdichtungsgrades).  B2 Senkrechter Verbau innerhalb der Leitungszone mit Kanaldielen, die erst nach dem Verfüllen gezogen werden. Verbauplatten und –geräte unter der Voraussetzung, dass die Verdichtung des Bodens nach dem Ziehen des Verbaus sichergestellt ist.  B3 Senkrechter Verbau innerhalb der Leitungszone mit Spundwänden oder Sichtspundwänden und Verdichtung gegen den Verbau. (Die Unterscheidung zur Einbettungsbedingung B2 ergibt sich durch den Faktor _B. Senkrechter Verbau mit Holzbohlen, Verbauplatten oder -geräten, die erst nach dem Verfüllen und Verdichten aus der Leitungszone entfernt werden, ist durch kein Rechenmodell erfassbar.) B4 Lagenweise gegen den gewachsenen Boden bzw. lagenweise in der Damm-schüttung verdichtete Einbettung mit Nachweis der nach ZTVE-StB erforder-lichen Proctordichte. (Die ZTVE-StB „Zusätzliche Technische Vorschriften für Erdarbeiten im Straßenbau“ fordert in der Leitungszone Proctordichten von mindestens 97% für nichtbindige und schwachbindige Böden (G1 und G2) und mindestens 95% Proctordichte für bindige Mischböden (G3)). Die Einbettungs-bedingung B4 ist nicht anwendbar bei Böden der Gruppe G4. |  |  |

|  |  | Überschüttungsbedingungen (nach ATV-DVWK-A 127) A1 Lagenweise gegen den gewachsenen Boden verdichtete Grabenverfüllung auch bei Trägerbohlverbau (ohne Nachweis des Verdichtungsgrades). A2 Senkrechter Verbau des Rohrgrabens mit Kanaldielen, die erst nach dem Verfüllen entfernt werden. Verbauplatten oder -geräte, die bei der Verfüllung des Grabens schrittweise entfernt werden. Unverdichtete Grabenverfüllung. Einspülen der Verfüllung (nur geeignet bei Böden der Gruppe G1). A3 Senkrechter Verbau des Rohrgrabens mit Spundwänden, Leichtspundprofilen, Holzbohlen, Verbauplatten oder -geräten, die erst nach dem Verfüllen entfernt werden. A4 Lagenweise gegen den gewachsenen Boden verdichtete Grabenfüllung mit Nachweis des nach ZTVE-StB erforderlichen Verdichtungsgrades. (Die ZTVE-StB „Zusätzliche Technische Vorschriften für Erdarbeiten im Straßenbau“ fordert in der Leitungszone Proctordichten von mindestens 97% für nichtbindige und schwachbindige Böden (G1 und G2) und mindestens 95% Proctordichte für bindige Mischböden (G3)). Die Überschüttungsbedingung A4 ist nicht anwendbar bei Böden der Gruppe G4. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | m | BERDING BETON-Stahlbetonrohre DN .............. Bezeichnung: SB-K-GM DN x l [mm] Typ 2 DIN EN 1916 und DIN V 1201  SB-K-FM DN x l [mm] Typ 2 DIN EN 1916 und DIN V 1201  SB-KF-GM DN x l [mm] Typ 2 DIN EN 1916 und DIN V 1201  SB-KF-FM DN x l [mm] Typ 2 DIN EN 1916 und DIN V 1201  Gleitringdichtung: fest in der Muffe eingebaut  auf dem Spitzende in einer Kammer  auf dem Spitzende vor einer Schulter  (nur ab DN 1300 möglich) Angaben des Bieters: Baulänge ............................................................ mm Stückgewicht ...................................................... t Lastklasse (bemessen): LC ................................ Lastklasse (Scheiteldruckversuch): LC ............... Hersteller: BERDING BETON GmbH | ............ | ............ |

| 2.1 | Stück | Seiten-Zuläufe (Abzweige) DN 150 eingebaut in BERDING BETON-Betonrohre der Pos. .............(inkl. Kernbohrung) mit AF 150 für Steinzeug (S)  Kunststoff (KG)  | ............ | ............ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Stück | Seiten-Zuläufe (Abzweige) DN 150 mit AF 150 (lose mitgeliefert) für Steinzeug (S)  Kunststoff (KG)  | ............ | ............ |
| 4.1 | Stück | BERDING BETON-Krümmer DN ....................... als Zulage zu Pos. ............. einschnittig aus 2 Segmenten  zweischnittig aus 3 Segmenten  Hersteller: BERDING BETON GmbH | ............ | ............ |
| 5.1 | Stück | BERDING BETON-Gelenkstücke DN ................ als Zulage zu Pos. ............. Ausführung: SS-Spitzende/Spitzende  SM-Spitzende/Muffe  Angaben des Bieters: Baulänge ............................................................ mm Stückgewicht ...................................................... t Hersteller: BERDING BETON GmbH | ............ | ............ |
| 6.1 | Stück | BERDING BETON-Passstücke DN ................... als Zulage zu Pos. ............. (Mindestabrechnungslänge je Passstück 1,00 m) Angaben des Bieters: Baulänge............................................................. mm Stückgewicht ...................................................... t Hersteller: BERDING BETON GmbH | ............ | ............ |
| 7.1 | Stück | BERDING BETON-Übergangsstücke DN ........ Übergang von DN ............... auf DN ................... Angaben des Bieters: Baulänge ............................................................ mm Stückgewicht ...................................................... t Hersteller: BERDING BETON GmbH | ............ | ............ |

| 8.1 | Stück | FBS-Böschungsstücke aus BERDING BETON-Stahlbetonrohren DN .... als Zulage zu Pos. .............................................. Neigung .............................................................. ° Angaben des Bieters: Baulänge ............................................................ mm Stückgewicht ..................................................... t Hersteller: BERDING BETON GmbH | ............ | ............ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Stück | BERDING BETON-Anschlussstücke für BERDING BETON-Stahlbetonrohre DN ....... der Pos. .............................................................. für eine Schachtwanddicke von ......................... mm Hersteller: BERDING BETON GmbH Summe: | ............ | ............ |

| 1.1 | m | BERDING BETON-Stahlbetonrohre mit Eiquerschnitt WH/HN ................................................................ Bezeichnung: SB-EF-GM WH/HN x l (mm) (Eiprofilrohr) Typ 2 DIN EN 1916 und DIN V 1201  Keilgleitringdichtung: werkseitig auf dem Spitzende vormontiert  Angaben des Bieters: Baulänge ............................................................ mm Stückgewicht ...................................................... t Lastklasse (bemessen): LC ................................ Lastklasse (Scheiteldruckversuch): LC ............... Hersteller: BERDING BETON GmbH Summe: | ............ | ............ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.1 | m | BERDING BETON–Stahlbeton Vortriebsrohre DN ..................................................................... Bezeichnung: SB-VT-VM-DN x l (mm) Typ 2 DIN EN 1916 und DIN V 1201  Muffe: mit Stahlführungsring als Muffe mit Umlaufschutz wetterfester Stahl St 52-3 U (S 355 JO)  Stahl R-St 37-2 (S 235 JRG 2)  Edelstahl V4A  Keilgleitringdichtung: werkseitig auf dem Spitzende vormontiert  Angaben des Bieters: Baulänge ........................................................... mm Stückgewicht ..................................................... t Lastklasse (bemessen): LC ............................... Lastklasse (Scheiteldruckversuch): LC .............. Hersteller: BERDING BETON GmbH Summe: | ............ | ............ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Lieferbedingungen: Lieferung von BERDING BETON-Schachtfertigteilen nach DIN EN 1917, DIN V 4034-1 und den erhöhten Anforderungen der FBS-Qualitätsrichtlinie, Teil 2, entsprechend den folgenden Belastungs- und Einbaubedingungen, frei Baustelle, mit voll ausgeladenen Schwerlastzügen, auf befahrbarer Straße, ohne Abladen. Sollte eine andere Lieferungsart in Frage kommen, ist dies vom Auftraggeber besonders anzugeben. Die BERDING BETON-Schachtfertigteile sind gemäß DIN V 4034-1, Abschnitt 7.3.3, und gemäß der FBS-Qualitätsrichtlinie, Teil 2, (zu beziehen bei der FBS-Geschäftsstelle) fremdüberwacht durch den Güteschutz Beton- und Fertigteilwerke Nord e.V. Das Zertifikat nach DIN V 4034-1, Abschnitt 7.4, und der Nachweis der FBS-Qualität durch den ergänzenden Prüfbericht der güteüberwachenden Stelle werden auf Anforderung vorgelegt. Die Dichtringe aus Elastomeren mit dichter Struktur und hohlraumfreiem Querschnitt gemäß DIN EN 681-1 in Verbindung mit DIN 4060 und den erhöhten Anforderungen der FBS-Qualitätsrichtlinie, Teil 2, werden vom Rohrhersteller mitgeliefert. Belastungsbedingungen Verkehrslast bzw. gem. DIN FBS 101: SLW 60  SLW 30  LKW 12  UIC 71 mehrgleisig  UIC 71 eingleisig  Flugzeuglast BFZ.  keine Verkehrslast  sonstige Belastungen  (entsprechend beiliegendem Belastungsschema z.B. Flächenlasten, Innendruck) Bodenarten (nach ATV-DVWK-A 127) anstehender Boden: G1 - nichtbindiger Sand und Kies  G2 - schwachbindiger Sand und Kies  G3 - bindige Mischböden, Schluff  G4 - bindige Böden, Ton  sonstige Böden ..................................  Grundwasser: nicht vorhanden  vorhanden  Höhe über Fließsohle max hw = .............. m Höhe unterhalb Fließsohle min hw = .............. m |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Angriffsgrad nach DIN EN 206-1: Grundwasser  schwach  mäßig  stark Boden  schwach  mäßig  stark Abwasser  schwach  mäßig  stark (durchfließendes Wasser) Einbaubedingungen Baugrund unter dem Schacht: wie anstehender Boden  sehr hart, steinig oder felsig  nicht tragfähiger Boden  Gründung des Schachtes auf: ................................ Tiefe dieser Gründung ............................................ m Statik: Bei Einbautiefen > 10 m oder von der Verkehrslast SLW 60 abweichenden ungünstigeren Belastungsfällen ist ein geson-derter statischer Nachweis erforderlich, der z.B. im Gegensatz zu den Mindestwanddicken der DIN V 4034-1 zu größeren Wanddicken führen kann. Insofern ist in solchen Fällen die Höhe des Schachtbauwerkes anzugeben. Die Verfüllung richtet sich nach DIN EN 1610. |  |  |

| 1.1 | ...... Stück | BERDING BETON-Schachtunterteil SU-M, mit Transportanker, DN ......................... Typ 2, gemäß DIN EN 1917 und DIN V 4034-1 und der FBS-Qualitätsrichtlinie, liefern und gem. DIN EN 1960 und ATV-Richtlinien, Merkblatt A 139 versetzen, einschl. Dichtung: TOPSEAL Plus  oder gleichwertig Gerinneauskleidung: Beton/Beton  Kufenkl./Kufenkl.  GFK/Pp-Gerinne+Berme  Nennweite DN .......................... Bauhöhe:..................................mm Steigeisen nach DIN 19555 Form B:  Stahl  Edelstahl Hersteller: BERDING BETON GmbH | ........... | ........... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | ...... Stück | BERDING BETON-Fußauflagering FAR-M, DN .................... Typ 2, gemäß DIN EN 1917 und DIN V 4034-1 und der FBS- Qualitätsrichtlinie, liefern und gem. DIN EN 1960 und ATV-Richtlinien, Merkblatt A 139, versetzen, einschl. Dichtung: TOPSEAL Plus  oder gleichwertig Nennweite DN .......................... Bauhöhe:..................................mm Steigeisen nach DIN 19555 Form B:  Stahl  Edelstahl Hersteller: BERDING BETON GmbH | ........... | ........... |

| 3.1 | ...... Stück | BERDING BETON-Schachtringe SR-M, DN 1000 Typ 2, DIN EN 1917 und DIN V 4034-1 und der FBS-Qualitätsrichtlinie, liefern und gem. DIN EN 1960 und ATV-Richtlinien, Merkblatt A 139 versetzen, einschl. Dichtung: TOPSEAL Plus  oder gleichwertig Wanddicke t = 120 mm  150 mm  200 mm  Bauhöhe h = 500 mm  750 mm  1000 mm  Steigeisen nach DIN 19555 Form B:  Stahl  Edelstahl Hersteller: BERDING BETON GmbH | ........... | ........... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | ...... Stück | BERDING BETON-Schachtringe SR-M, DN 1200 Typ 2, DIN EN 1917 und DIN V 4034-1 und der FBS-Qualitätsrichtlinie, liefern und gem. DIN EN 1960 und ATV-Richtlinien, Merkblatt A 139 versetzen, einschl. Dichtung: TOPSEAL Plus  oder gleichwertig Wanddicke t = 135 mm  150 mm  200 mm  Bauhöhe h = 500 mm  750 mm  1000 mm  Steigeisen nach DIN 19555 Form B:  Stahl  Edelstahl Hersteller: BERDING BETON GmbH | ........... | ........... |
| 3.3 | ...... Stück | BERDING BETON-Schachtringe SR-M, DN 1500 Typ 2, DIN EN 1917 und DIN V 4034-1 und der FBS-Qualitätsrichtlinie, liefern und gem. DIN EN 1960 und ATV-Richtlinien, Merkblatt A 139 versetzen, einschl. Dichtung: TOPSEAL Plus  oder gleichwertig Wanddicke t = 150 mm  200 mm  Bauhöhe h = 500 mm  750 mm  1000 mm  Steigeisen nach DIN 19555 Form B:  Stahl  Edelstahl Hersteller: BERDING BETON GmbH | ........... | ........... |
| 3.4 | ...... Stück | BERDING BETON-Schachtringe SR-M, DN 2000, Typ 2, DIN EN 1917 und DIN V 4034-1 und der FBS-Qualitätsrichtlinie, liefern und gem. DIN EN 1960 und ATV-Richtlinien, Merkblatt A 139 versetzen, einschl. Dichtung: TOPSEAL Plus  oder gleichwertig Wanddicke t = 200 mm  Bauhöhe h = 500 mm  750 mm  1000 mm  Steigeisen nach DIN 19555 Form B:  Stahl  Edelstahl Hersteller: BERDING BETON GmbH | ........... | ........... |
| 4.1 | ....... Stück | BERDING BETON-Übergangsring UER-M, DN ........ Typ 2, DIN EN 1917 und DIN V 4034-1 und der FBS-Qualitätsrichtlinie inkl. Transportanker liefern und gem. DIN EN 1960 und ATV-Richtlinien, Merkblatt A 139 versetzen, einschl. Dichtung: TOPSEAL Plus  oder gleichwertig Übergang von DN..................auf.......................... DN Bauhöhe: ......................mm inkl. Steigeisen nach DIN 19555 Form B:  Stahl  Edelstahl Hersteller : BERDING BETON GmbH | ........... | ........... |
| 5.1 | ....... Stück | BERDING BETON-Übergangsplatten UEP-M, DN............................. Typ 2, DIN EN 1917 und DIN V 4034-1 und der FBS-Qualitätsrichtlinie, inkl. Transportanker liefern und gem. DIN EN 1960 und ATV-Richtlinien, Merkblatt A 139 versetzen, einschl. Dichtung: TOPSEAL Plus  oder gleichwertig Übergang von DN...................auf......................... DN Bauhöhe: 250 mm inkl. Steigeisen nach DIN 19555 Form B:  Stahl  Edelstahl Hersteller: BERDING BETON GmbH | .......... | ........... |

| 6.1 | ....... Stück | BERDING BETON-Schachthälse SH-M, DN 1000 Typ 2, DIN EN 1917 und DIN V 4034-1 und der FBS-Qualitätsrichtlinie, liefern und gem. DIN EN 1960 und ATV-Richtlinien, Merkblatt A 139 versetzen, einschl. Dichtung: TOPSEAL Plus  oder gleichwertig Nennweite DN 1000/625 mm Wanddicke t = 120 mm  150 mm  200 mm  Bauhöhe h = 600 mm  850 mm  inkl. Steigeisen nach DIN 19555 Form B:  Stahl  Edelstahl Hersteller: BERDING BETON GmbH | ........... | ........... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | ....... Stück | BERDING BETON-Schachthälse SH-M, DN 1200 Typ 2, DIN EN 1917 und DIN V 4034-1 und der FBS-Qualitätsrichtlinie, liefern und gem. DIN EN 1960 und ATV-Richtlinien, Merkblatt A 139 versetzen, einschl. Dichtung: TOPSEAL Plus  oder gleichwertig Nennweite DN1200/625 mm Wanddicke t = 135 mm  150 mm  200 mm  Bauhöhe h = 600 mm  850 mm  inkl. Steigeisen nach DIN 19555 Form B:  Stahl  Edelstahl Hersteller: BERDING BETON GmbH | ........... | ........... |
| 6.3 | ....... Stück | Stück BERDING BETON-Schachthälse SH-M, DN 1500 Typ 2, DIN EN 1917 und DIN V 4034-1 und der FBS-Qualitätsrichtlinie, liefern und gem. DIN EN 1960 und ATV-Richtlinien, Merkblatt A 139 versetzen, einschl. Dichtung: TOPSEAL Plus  oder gleichwertig Nennweite DN1500/625 mm Wanddicke t = 150 mm  200 mm  Bauhöhe h = 600 mm  850 mm  inkl. Steigeisen nach DIN 19555 Form B:  Stahl  Edelstahl Hersteller: BERDING BETON GmbH | ........... | ........... |
| 6.4 | ....... Stück | BERDING BETON-Schachthälse SH-M, DN 1000 Typ 2, DIN EN 1917 und DIN V 4034-1 und der FBS-Qualitätsrichtlinie, liefern und gem. DIN EN 1960 und ATV-Richtlinien, Merkblatt A 139 versetzen, einschl. Dichtung: TOPSEAL Plus  oder gleichwertig Nennweite DN 1000/800 mm Wanddicke t = 120 mm  150 mm  200 mm  Bauhöhe h = 600 mm  850 mm  inkl. Steigeisen nach DIN 19555 Form B:  Stahl  Edelstahl Hersteller: BERDING BETON GmbH | ........... | ........... |
| 6.5 | ....... Stück | BERDING BETON-Schachthälse SH-M, DN 1200 Typ 2, DIN EN 1917 und DIN V 4034-1 und der FBS-Qualitätsrichtlinie, liefern und gem. DIN EN 1960 und ATV-Richtlinien, Merkblatt A 139 versetzen, einschl. Dichtung: TOPSEAL Plus  oder gleichwertig Nennweite DN1200/800 mm Wanddicke t = 150 mm  200 mm  Bauhöhe h = 600 mm  850 mm  inkl. Steigeisen nach DIN 19555 Form B:  Stahl  Edelstahl Hersteller: BERDING BETON GmbH | ........... | ........... |
| 6.6 | ....... Stück | BERDING BETON-Schachthälse SH-M, DN 1500 Typ 2, DIN EN 1917 und DIN V 4034-1 und der FBS-Qualitätsrichtlinie, liefern und gem. DIN EN 1960 und ATV-Richtlinien, Merkblatt A 139 versetzen, einschl. Dichtung: TOPSEAL Plus  oder gleichwertig Nennweite DN1500/800 mm Wanddicke t = 150 mm  200 mm  Bauhöhe h = 600 mm  850 mm  inkl. Steigeisen nach DIN 19555 Form B:  Stahl  Edelstahl Hersteller: BERDING BETON GmbH | ........... | ........... |

| 7.1 | ....... Stück | BERDING BETON-Abdeckplatten AP-M-S, DN............... Typ 2, DIN EN 1917 und DIN V 4034-1 und der FBS-Qualitätsrichtlinie inkl. Transportanker liefern und gem. DIN EN 1960 und ATV-Richtlinien, Merkblatt A 139 versetzen, einschl. Dichtung: TOPSEAL Plus  oder gleichwertig mit statisch erforderlicher Bewehrung Nennweite DN............../625 mm Bauhöhe:.....................mm Hersteller: BERDING BETON GmbH | ........... | ........... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2 | ....... Stück | BERDING BETON-Abdeckplatten AP-M-S, DN................ Typ 2, DIN EN 1917 und DIN V 4034-1 und der FBS-Qualitätsrichtlinie inkl. Transportanker liefern und gem. DIN EN 1960 und ATV-Richtlinien, Merkblatt A 139 versetzen, einschl. Dichtung: TOPSEAL Plus  oder gleichwertig mit statisch erforderlicher Bewehrung Nennweite DN............../800 mm Bauhöhe:.....................mm Hersteller: BERDING BETON GmbH | ........... | ........... |
| 7.3 | ....... Stück | BERDING BETON-Auflageringe AR-V, DN ....................Typ 2, DIN EN 1917 und DIN V 4034-1 und der FBS-Qualitätsrichtlinie, liefern und gem. DIN EN 1960 und ATV-Richtlinien, Merkblatt A 139 versetzen Bauhöhe h = 40 mm  60 mm  100 mm  verschiebesicher Hersteller: BERDING BETON GmbH Summe: | ........... | ........... |