|  |  | Lieferbedingungen: Lieferung von BERDING BETON-Stahlbetonrohren nach DIN EN 1916 und DIN V 1201 sowie den erhöhten Anforderungen der FBS-Qualitätsrichtlinie, Teil 1, entsprechend den folgenden Belastungs- und Einbaubedingungen, frei Baustelle, mit voll ausgeladenen Schwerlastzügen, auf befahrbarer Straße, ohne Abladen. Sollte eine andere Lieferungsart in Frage kommen, ist dies vom Auftraggeber besonders anzugeben. Die Rohre sind gemäß DIN V 1201, Abschnitt 7.3.3, und gemäß der FBS-Qualitätsrichtlinie, Teil 1, (zu beziehen bei der FBS-Geschäftsstelle) fremdüberwacht durch den Güteschutz Beton- und Fertigteilwerke Nord e.V. Das Zertifikat nach DIN V 1201, Abschnitt 7.4, und der Nach-weis der FBS-Qualität durch den ergänzenden Prüfbericht der güteüberwachenden Stelle werden auf Anforderung vorgelegt. Die Dichtringe aus Elastomeren mit dichter Struktur und hohl-raumfreiem Querschnitt gemäß DIN EN 681-1 in Verbindung mit DIN 4060 und den erhöhten Anforderungen der FBS-Qualitätsrichtlinie, Teil 1, sind vom Rohrhersteller werkseitig vormontiert. Belastungsbedingungen Überdeckungshöhe über Rohrscheitel min h = .............. m max h = .............. m Verkehrslast SLW 60  SLW 30  LKW 12  UIC 71 mehrgleisig  UIC 71 eingleisig  Flugzeuglast BFZ............  keine Verkehrslast  sonstige Belastungen  (entsprechend beiliegendem Belastungsschema z.B. Flächenlasten, Innendruck) Bodenarten (nach ATV-DVWK-A 127) anstehender Überschüttung Leitungszone Boden G1 nichtbindiger Sand und Kies    G2 schwachbindiger Sand und Kies    G3 bindige Mischböden, Schluff .   G4 bindige Böden, Ton    sonstige Böden ...............    |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Verdichtungsgrad des anstehenden Bodens: ................................. % abweichende Bodenkennwerte des sonstigen Bodens Wichte ...................................... kN/m3 Reibungswinkel ........................ ° Verformungsmodul im maßgebenden Spannungsbereich von 0 bis ................................... N/mm2 EB = ......................................... N/mm2 Baugrund unter dem Rohr wie anstehender Boden  sehr hart, steinig oder felsig  nicht tragfähiger Boden  Gründung der Rohrleitung auf: ......................................... Tiefe dieser Gründung unter der Rohrsohle ..................... m Grundwasser nicht vorhanden  vorhanden  Höhe über Rohrscheitel max hw = ............... m Höhe unterhalb Rohrsohle min hw = ............... m Angriffsgrad nach DIN EN 206-1 Grundwasser  schwach  mäßig  stark Boden  schwach  mäßig  stark Abwasser  schwach  mäßig  stark (durchfließendes Wasser) Bei Angriffsgrad „stark“ nach DIN EN 206-1 sind dem Bieter die vollständigen Analysen zur Verfügung zu stellen. Bei Angriffsgrad „mäßig“ ist gesondert darauf hinzuweisen, ob der ph-Wert dauerhaft < 6,5 ist. Dies gilt auch, wenn der ph-Wert nach ATV-M 168 ständig < 6,5 ist. Ebenso muss darauf hingewiesen werden, wenn der Sulfatgehalt > 600 mg SO42 je 1L Wasser ist, ob er dann ≤1.500 mg oder > 1.500 mg, aber ( 3.000 mg SO42 je 1 L ist |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Einbaubedingungen Bettung nach DIN EN 1610 Bettung Typ 2 oder 3 (auf anstehendem Boden)  Bettung Typ 1 (Sand- oder Kies-Sand-Auflager)  Bettung auf Beton (Betonauflager)  Auflagerwinkel 60° (für Sonderfälle)  90°  120°  Art des Einbaus Grabenform 1. weiter Graben, Auffüllung oder Damm  2. Einzelgraben*  3. Mehrfachgraben* (Längs- und Querschnitt beifügen!)  4. Stufengraben* (Längs- und Querschnitt beifügen!)  nur für 2. – 4.: lastmindernde Wirkung ansetzbar, da beide Grabenwände auf Dauer erhalten bleiben  lastmindernde Wirkung nicht ansetzbar  Grabenbreite in Höhe Rohrscheitel b = ............... m Grabenbreite in Höhe Rohrsohle b = ............... m (einschl. Verbaudicke) Böschungswinkel ß  45°  60°  90° .............° Bauausführung Einbettungsbedingungen (nach ATV-DVWK-A 127)  B1 Lagenweise gegen den gewachsenen Boden auch bei Trägerbohlverbau bzw. lagenweise in der Dammschüttung verdichtete Einbettung (ohne Nachweis des Verdichtungsgrades).  B2 Senkrechter Verbau innerhalb der Leitungszone mit Kanaldielen, die erst nach dem Verfüllen gezogen werden. Verbauplatten und –geräte unter der Voraussetzung, dass die Verdichtung des Bodens nach dem Ziehen des Verbaus sichergestellt ist.  B3 Senkrechter Verbau innerhalb der Leitungszone mit Spundwänden oder Sichtspundwänden und Verdichtung gegen den Verbau. (Die Unterscheidung zur Einbettungsbedingung B2 ergibt sich durch den Faktor _B. Senkrechter Verbau mit Holzbohlen, Verbauplatten oder -geräten, die erst nach dem Verfüllen und Verdichten aus der Leitungszone entfernt werden, ist durch kein Rechenmodell erfassbar.) B4 Lagenweise gegen den gewachsenen Boden bzw. lagenweise in der Damm-schüttung verdichtete Einbettung mit Nachweis der nach ZTVE-StB erforder-lichen Proctordichte. (Die ZTVE-StB „Zusätzliche Technische Vorschriften für Erdarbeiten im Straßenbau“ fordert in der Leitungszone Proctordichten von mindestens 97% für nichtbindige und schwachbindige Böden (G1 und G2) und mindestens 95% Proctordichte für bindige Mischböden (G3)). Die Einbettungs-bedingung B4 ist nicht anwendbar bei Böden der Gruppe G4. |  |  |

|  |  | Überschüttungsbedingungen (nach ATV-DVWK-A 127) A1 Lagenweise gegen den gewachsenen Boden verdichtete Grabenverfüllung auch bei Trägerbohlverbau (ohne Nachweis des Verdichtungsgrades). A2 Senkrechter Verbau des Rohrgrabens mit Kanaldielen, die erst nach dem Verfüllen entfernt werden. Verbauplatten oder -geräte, die bei der Verfüllung des Grabens schrittweise entfernt werden. Unverdichtete Grabenverfüllung. Einspülen der Verfüllung (nur geeignet bei Böden der Gruppe G1). A3 Senkrechter Verbau des Rohrgrabens mit Spundwänden, Leichtspundprofilen, Holzbohlen, Verbauplatten oder -geräten, die erst nach dem Verfüllen entfernt werden. A4 Lagenweise gegen den gewachsenen Boden verdichtete Grabenfüllung mit Nachweis des nach ZTVE-StB erforderlichen Verdichtungsgrades. (Die ZTVE-StB „Zusätzliche Technische Vorschriften für Erdarbeiten im Straßenbau“ fordert in der Leitungszone Proctordichten von mindestens 97% für nichtbindige und schwachbindige Böden (G1 und G2) und mindestens 95% Proctordichte für bindige Mischböden (G3)). Die Überschüttungsbedingung A4 ist nicht anwendbar bei Böden der Gruppe G4. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | BERDING BETON-Stahlbetonrohre DN .............. Bezeichnung: SB-KF-FM DN x l [mm] Typ 2 DIN EN 1916 und DIN V 1201  Gleitringdichtung: fest in der Muffe eingebaut  auf dem Spitzende in einer Kammer  auf dem Spitzende vor einer Schulter  (nur ab DN 1300 möglich) Angaben des Bieters: Baulänge ............................................................ mm Stückgewicht ...................................................... t Lastklasse (bemessen): LC ................................ Lastklasse (Scheiteldruckversuch): LC ............... Hersteller: BERDING BETON GmbH | ............ | ............ |
| 1.2 |  | Stahlbetonrohre DN 1200 SB-KF-FM gemäß DIN EN 1916 und DIN 1201 in SWB- Qualität mit bauaufsichtlicher Zulassung (Nr. Z 74.2 - 79) gegen chemische Angriffe der Expostionsklassen XA3, XD2 beständig, herzustellen. Der Beton ist in die Feuchtigkeitsklasse „WS“ (feucht + Alkaliezufuhr + starke dynamische Beanspruchung) einzustufen. Die Zuschlagsstoffe müssen auf Grund von beton- schädigender Alkali-Kieselsäure-Reaktionen durch eine Performance Prüfung eines anerkannten Gutachters, mit Nebelkammerlagerung, nachgewiesen sein. Die Rohrverbindungen sind mittels werkseitig einbetonierter Gleitringdichtung aus NBR-Material ( Acrylnitril-Butadien- Kautschuk) Elastomeren nach DIN EN 681-1, auszuführen. Hersteller BERDING BETON GmbH | ............ | ............ |