| 1 | ……….. m …..…. Stk. …..…. Stk. …..…. Stk. …..…. Stk. …..…. Stk. ..……. Stk. | Stahlbetonrechteckrohr (Rahmen) nach DIN EN 1916, DIN V 1201 Typ 2 sowie FBS Qualitätsricht-linie Teil 1-1 und Teil 1-3, fremd überwacht durch den Güte-schutz Beton Betonbauteile liefern und gemäß DIN EN 1610 und DWA-A 139 verlegen. Rechnerische Rissbreitenbegren-zung 0,20 mm Beton mit erhöhtem Sulfatwiderstand in HS-Qua-lität nach DIN 4030-1, Betondeckung nach DIN 1045-1, DIN FB 101, Betongüte: C40/50, in der Schalung erhärtet, Feuchtig-keitsklasse WA nach Alkali Richtlinie DAfStb Expositionsklasse XC4/XA2, Verkehrslast LM1 (SLW 60) nach ATV-A127 und DIN FB 101, Verspannung von Rechteckrohren aufgrund DIN EN 1916 nicht erforderlich, Muffentiefe ≥ 170 mm, druckwasser-dicht bis 1,0 bar, (Erstprüfung: 2,5 bar, Regelprüfung: Güteschutz 1,0 bar) entsprechend Anforderungen nach FBS QR 1-1 für Keisquerschnitte, Elemente mit ausgerundeten Vouten r=200 mm, Auflager nach statischen Erfordernissen Kraftschlüssige Lastaufnahmepunkte, z. B. Transportanker gemäß DWA-A 139, nach Verwendung verschließen Wandstärke nach statischen Erfordernissen, min. jedoch  200 mm /  250 mm Wandstärke ….….. mm lichte Breite: ……... mm lichte Höhe: ……... mm Regelbaulänge: ……... mm  mit Trockenwetterrinne lt. Zeichnung  ohne Trockenwetterrinne Werkseitig vormontierte prüfbarer Doppelkeilgleitdichtung aus Elastomeren mit hohlraumfreien Querschnitt gemäß DIN EN 681-1 in Verbindung mit DIN 4060, mit 2 Stück Prüfanschlüssen sowie einem Scherlastübertragungselement auf dem Spitzende. (dadurch wird eine gleichmäßige Verpressung der Dichtung gewährleistet). Vor Lieferung sind nachsehend aufgeführte Unterlagen einzureichen: geprüfte Statik mit Nachweis über die Auftriebssicherheit Werkplanung, Schal- und Bewehrungspläne Prüfbericht der Güteüberwachung vom Fachverband für Beton- und Stahlbetonrohre (FBS) Performance-Test hinsichtlich Vermeidung einer beton- schädigenden Alkali-Kieselsäure-Reaktion (F.A.Finger-Institut für Baustoffkunde, Universität Weimar oder gleichwertig) Einstiegsöffnung Stahlbetonrechteckrohr Einstiegsöffnung werkseitig in der Decke integriert, Als Zulage zur Hauptposition Stahlbetonrechteckrohr Segmentkrümmer Segmentkrümmer für Stahlbetonrechteckrohr, maximale Abwinklung 22,5° als Zulage zur Hauptpositon Passstücke Passstücke für Stahlbetonrechteckrohr, Baulänge 0,50 - 2,95 m Zulage zur Hauptpositon, Mindestabrechnungslänge 2,5 m Einstiegsöffnung DN1000 Stahlbetonrechteckrohr Einstiegsöffnung DN1000 werkseitig in der Decke integriert, mit angeformten Spitzende nach DIN 4034/1, als Zulage zur Hauptposition Stahlbetonrechteckrohr Kopfstück Kopfstück/Böschungsstück für Stahlbetonrechteckrohr, Neigung im rechten Winkel zur Fließachse, Neigung 1:1,5, Zulage zur Hauptpositon Kopfbalken Kopfbalken für Kopfstück / Böschungsstück Länge: ………………. mm Breite: ……………….. mm Höhe : ……………….. mm liefen und montieren, Bauteilverbindung mittels Dollen und Vergussmörtel Herstellernachweis: BERDING BETON oder gleichwertig |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |