|  |  | beCompact Regenwasserbehandlungsanlage Für den Bau der Regenwasserbehandlungsanlage beCompact sind mindestens folgende Regelwerke anzuwenden und als Vertragsgrundlage aufzunehmen: DIBt Zulassung Nummerkreis Z-84.2-… VOB Teil B Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen - DIN 1961 VOB Teil C Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen Regelungen für Bauarbeiten jeder Art – DIN 18 299 DIN EN 13 242 Gesteinskörnungen für ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische für Ingenieur- und Straßenbau TL Gestein-StB Technische Lieferbedingungen für Gesteinskörnungen im Straßenbau DIN EN 13 285 Ungebundene Gemische Arbeitsblatt DWA-A 138 Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser Aus folgenden Regelwerken können Anforderungen in Bauverträge aufgenommen werden: RStO 12 Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflächen Merkblatt M FP 1 Flächenbefestigungen mit Pflasterdecken und Plattenbelägen, Teil 1, Regelbauweise (ungebundene Ausführung) FGSV Merkblatt MVV Merkblatt für wasserdurchlässige Befestigungen von Verkehrsflächen (FGSV) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1.1 | ....... lfdm | Rigolensickerraum aus Betonfertigteilen Vorbemerkung: Die Herstellung der Rigole setzt voraus, dass die Unterlage (Untergrund bzw. Unterbau) standfest, tragfähig, profilgerecht, wasserdurchlässig und eben ist. Dies gilt als erfüllt, wenn die Unterlage der ZTV E-StB entspricht, EV2 ≥ 45 MPa ist und die Durchlässigkeit der Bemessung entspricht. Die Durchlässigkeit der Unterlage muss bei Zweifeln geprüft werden. Liefern und Verlegen des Filtervlieses als Umfassung des Drainageblocks Pos. 1.2, B=4,60m, Blockumfang 4,20m, Überlappung =40cm. Vlies: Mechanisch verfestigter und kalandierter Geotextilvliesbaustoff, >=150g/m², Dicke >=0,9mm, Stempeldruchdrückkraft >=1,67kN bei max. 30mm Verformung, Wasserdurchlässigkeit >=8,0 x 10-2m/s. Leitprodukt: Secutex 151 GRK 3 C, Naue GmbH & Co. KG | .......... | ........... |
| 1.2 | ....... lfdm | Liefern und Verlegen des Drainageblocks B/L/H = 1200/331/900mm als Betonfertigteil, 3 Stück / lfdm, Gewicht je Stück 406kg, Speichervolumen 0,582m³/lfdm aus Beton C40/50, XF4, XA2. Verlegegenauigkeit +-5mm. Einschlagen und Einfassen mit Vlies Pos. 1.1. Verfüllen des Arbeitsraumes bis OK Geotextil, lagenweise max. 20cm je Lage mit leichtem Verdichtungsgerät. Der Drainageblock muss vor direkter Befahrung mit Baustellenfahrzeugen geschützt werden. Die Einbaubedingungen des Herstellers sind zu beachten Leitprodukt: beDrain, BERDING BETON GmbH | ……… | ........... |
| 2 2.1 | ..… lfdm | Regenwasserbehandlungsanlage Liefern und Einbauen der Regenwasserbehandlungsanlage bestehend aus Drainstein, Vlies, Rigolenelement, Substrat, Einlaufelement, Schwerlastrost und Kappen. Einbauhöhe: -15mm bis -10mm u. OKG, Genauigkeit: +-5mm Schnitt: Der Revisionsrahmen kann entfallen. Das System muss als Regenwasserbehandlungsanlage zur unschädlichen Versickerung von mineralölbelastetem Niederschlagswasser vom DIBt zugelassen sein. Kapazität: 20m² Anschlussfläche je ldfm Rigole. Die Einbauanleitungen des Herstellers sind zu beachten. Leitprodukt: beCompact, BERDING BETON GmbH | ........... | ........... |
|  | Pausch. | Eventualposition: Prüfung der Wasserdurchlässigkeit kf der Unterlage | ……… | EvP |

EP = Einheitspreis €

GP = Gesamtpreis €