| 1 1.1 | ....... lfdm | Rigolensickerraum aus Betonfertigteilen Vorbemerkung: Die Herstellung der Rigole setzt voraus, dass die Unterlage (Untergrund bzw. Unterbau) standfest, tragfähig, profilgerecht, wasserdurchlässig und eben ist. Dies gilt als erfüllt, wenn die Unterlage der ZTV E-StB entspricht, EV2 ≥ 45 MPa ist und die Durchlässigkeit der Bemessung entspricht. Die Durchlässigkeit der Unterlage muss bei Zweifeln geprüft werden. Liefern und Verlegen des Filtervlieses als Umfassung des Drainageblocks Pos. 1.2., B=4,60m, Blockumfang 4,20m, Überlappung =40cm. Vlies: Mechanisch verfestigter und kalandierter Geotextilvliesbaustoff, >=150g/m², Dicke >=0,9mm, Stempeldurchdrückkraft >=1,67kN bei max. 30mm Verformung, Wasserdurchlässigkeit >=8,0 x 10-2m/s. Leitprodukt: Secutex 151 GRK 3 C - Naue GmbH & Co. KG Bis zu einer Einbautiefe von 40cm: Liefern und Verlegen des Geogitters als Kraftübertragung zwischen anstehender Boden und Drainageblock Pos. 1.2. B= 3,2m, seitlicher Überhang > 1,00m Kombination aus Geotextilvliesbaustoff und Geogitter 200g/m², Gitteröffnung 32 x 32 mm Zugfestigkeit >= 30 kN/m Wasserdurchlässigkeit 9,0 x 10-2m/s Leitprodukt: Combigrid 30/30 Q1 GRK 4C - Naue GmbH & Co. KG | .......... | ........... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | ....... lfdm | Liefern und Verlegen des Drainageblocks B/L/H = 1200/331/900mm als Betonfertigteil, 3 Stück / lfdm, Gewicht je Stück 406kg, Speichervolumen 0,582m³/lfdm aus Beton C40/50, XF4, XA2. Verlegegenauigkeit +-5mm. Einschlagen und Einfassen mit Vlies Pos. 1.1. Verfüllen des Arbeitsraumes bis OK Geotextil, lagenweise max. 20cm je Lage mit leichtem Verdichtungsgerät. Der Drainageblock muss vor direkter Befahrung mit Baustellenfahrzeugen geschützt werden. Bei einer zweilagigen Verlegung sind die Drainageblöcke durch eine Antirutschmatte zu trennen. Breite = 125mm Dicke = 8 mm Die Einbaubedingungen des Herstellers sind zu beachten Leitprodukt: beDrain, BERDING BETON GmbH | ……… | ........... |
| 1.3 | ....... Stk. | Liefern und Verlegen des Anfangs-Drainageblocks B/L/H = 1200/331/900mm als Betonfertigteil mit optionaler DN150 KG-Muffe, aus Beton C40/50, XF4, XA2. Verlegegenauigkeit +-5mm. Einschlagen und Einfassen mit Vlies Pos. 1.1. Verfüllen des Arbeitsraumes bis OK Geotextil, lagenweise max. 20cm je Lage mit leichtem Verdichtungsgerät. Der Drainageblock muss vor direkter Befahrung mit Baustellenfahrzeugen geschützt werden. Bei einer zweilagigen Verlegung sind die Drainageblöcke durch eine Antirutschmatte zu trennen. Breite = 125mm Dicke = 8 mm Die Einbaubedingungen des Herstellers sind zu beachten Leitprodukt: beDrain Anfangsblock, BERDING BETON GmbH |  |  |
| 1.4 | ....... Stk. | Liefern und Verlegen des Endblock-Drainageblocks B/L/H = 1200/331/900mm als Betonfertigteil mit optionaler DN150 KG-Muffe, aus Beton C40/50, XF4, XA2. Verlegegenauigkeit +-5mm. Einschlagen und Einfassen mit Vlies Pos. 1.1. Verfüllen des Arbeitsraumes bis OK Geotextil, lagenweise max. 20cm je Lage mit leichtem Verdichtungsgerät. Der Drainageblock muss vor direkter Befahrung mit Baustellenfahrzeugen geschützt werden. Bei einer zweilagigen Verlegung sind die Drainageblöcke durch eine Antirutschmatte zu trennen. Breite = 125mm Dicke = 8 mm Die Einbaubedingungen des Herstellers sind zu beachten Leitprodukt: beDrain Endblock, BERDING BETON GmbH |  |  |
|  | Pausch. | Eventualposition: Prüfung der Wasserdurchlässigkeit kf der Unterlage | ……… | EvP |

EP = Einheitspreis €

GP = Gesamtpreis €