|  |  | Caeculith® Sicherheits- und Leitsysteme Bodenindikatoren aus Beton gem. DIN EN 1338 DI, visuell stark kontrastierend mit einem Reflexionsgrad ≥ 0,60 und einem Leuchtdichtekontrast ≥ 0,70 (titanweiß zur Begleitplatte anthrazit), Frost- und Tausalzwiderstand < 250 g/m2, entsprechend den Anforderungen der DIN 18040-3, Ausgabe 12/2014 und der DIN 32984, Bodenindikatoren im öffentlichen Raum, Ausgabe 10/2011 für Querungsstellen im Straßenraum, sowie die Anforderungen der FGSV, Hinweise für barrierefreie Verkehrsanlagen, Ausgabe 2011. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ……... Stk. ……... Stk. ……... Stk. | Noppenpflaster/-platten Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 80 mm: Noppenpflaster mit 6 Noppen (orthogonal), Ø 25 mm, Höhe: 5 mm, 200 x 100 mm (198 x 98 x 80 mm) DI Noppenplatte mit 24 Noppen (orthogonal), Ø 25 mm, Höhe: 5 mm, 300 x 200 mm (298 x 198 x 80 mm) DIK Noppenplatte mit 32 Noppen (diagonal), Ø 25 mm, Höhe: 5 mm, 300 x 300 mm (297 x 297 x 80 mm) DIK Farben zur Auswahl: titanweiß 098 Hersteller: BERDING BETON GmbH liefern und talbündig zum angrenzenden Oberflächenbelag einbauen | ………. | ……… |
| 2 | ……… Stk ……… Stk ……… Stk ……… Stk ……… Stk ……… Stk ……… Stk ……… Stk | Rippenplatten / Begleitplatten Rippenplatten mit 2 Rippen, Abstand der Rippenscheitel: 50 mm, Stegbreite 10 mm 200 x 100 mm (198 x 98 x 80 mm) DI Rippenplatten mit 6 Rippen, Abstand der Rippenscheitel: 50 mm, Stegbreite 10 mm 300 x 300 mm (297 x 297 x 80 mm) DIK Rippenplatten mit 8 Rippen, Abstand der Rippenscheitel: 37,5 mm, Stegbreite 10 mm 300 x 300 mm (297 x 297 x 80 mm) DIK Rippenplatte mit 6 Rippen, Abstand der Rippenscheitel: 50 mm, Stegbreite 10 mm 700 x 300 mm (698 x 298 x 80 mm) DILPU7 Farben zur Auswahl: titanweiß 098 Begleitplatte 300 x 300 mm (298 x 298 x 80 mm) DIK Farben zur Auswahl: anthrazit 033 Symbolplatten gemäß StVO Symbol-Platte Parkplatz 300 x 300 mm (297 x 297 x 80 mm) DIK Symbol-Platte Rollstuhl 300 x 300 mm (297 x 297 x 80 mm) DIK Symbol-Platte Eltern/Kind 300 x 300 mm (297 x 297 x 80 mm) DIK Farben zur Auswahl: anthrazit 033 Hersteller: BERDING BETON GmbH liefern und talbündig zum angrenzenden Oberflächenbelag einbauen | ………. ……… ………. | ………. ………. ………. |