|  |  | Querungsstein-System Querungsstein-System aus Beton gem. DIN EN 1338 DI, passend zu Hochbord- und Rundbordsteinen nach DIN EN 1340 und DIN 483, entsprechend den Anforderungen der DIN 18040-3, Aus-gabe 12/2014 und der DIN 32984, Bodenindikatoren im öffentlichen Raum, Ausgabe 10/2011 für Querungsstellen im Straßenraum, so-wie den Anforderungen der FGSV, Hinweise für barrierefreie Ver-kehrsanlagen, Ausgabe 2011 Reflexionsgrad der Farbe titanweiß 098 visuell stark kontrastierend (Reflexionsgrad ≥ 0,60) Varianten von Querungsstellen Gemeinsame Querungsstelle mit einheitlich 3 cm Bordhöhe oder Gemeinsame Querungsstelle mit einheitlich 3 cm Bordhöhe kombiniert mit Absenkung auf 0 cm für den Radweg Taststein Typ S (3 cm Einbauhöhe) Übergangsstein 3 (3 cm Einbauhöhe auf Schrägstein) Schrägstein (mit Nullabsenkung) Übergangsstein 3 (Einbauhöhe 3 cm auf Schrägstein) Getrennte Querungsstelle mit differenzierter Bordhöhe von 6 cm auf 0 cm Übergangsstein 1 (R = 5 cm auf Taststein Typ S, 6 cm Einbauhöhe) Taststein Typ S (Einbauhöhe 6 cm auf Schrägstein) Übergangsstein 3 (Einbauhöhe 3 cm auf Schrägstein) Schrägstein (mit Nullabsenkung) Übergangsstein 2 (R = 5 cm auf Schrägstein mit Nullabsenkung) HB-Übergangsstein R5 (oder Rundbord) Je ein Taststein, Übergangsstein 3, sowie ein Schrägstein sind im Übergangsbereich von 6 > 0 leicht zu kippen. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ……… Stk ……… Stk ……… Stk ……… Stk ……… Stk ……… Stk ……… Stk ……… Stk ……… Stk ……… Stk ……… Stk ……… Stk ……… Stk | Mit Vorsatz, mit Mikrofase, mit Abstandnocken Rastermaß (Nennmaß) Taststein Typ S 20 x 15 cm (195 x 150 x 220/205 mm) – 3 cm Einbauhöhe 20 x 15 cm (195 x 150 x 220/205 mm) – 6 cm Einbauhöhe Übergangsstein 1 (R = 5 cm auf Taststein Typ S, 3 cm Einbauhöhe) 20 x 15 cm (195 x 150 x 220/190 mm) – links 20 x 15 cm (195 x 150 x 220/190 mm) – rechts Übergangsstein 1 (R = 5 cm auf Taststein Typ S, 6 cm Einbauhöhe) 20 x 15 cm (195 x 150 x 220/190 mm) – links 20 x 15 cm (195 x 150 x 220/190 mm) – rechts Farben zur Auswahl: titanweiß 098 (auf Anfrage auch basalt dunkel 441, quarz hell 453) Übergangsstein 3 (von Taststein Typ S, 3 cm Einbauhöhe, auf Schrägstein mit Nullabsenkung ODER von Schrägstein auf HB-Übergangsstein R = 2 cm) 20 x 15 cm (195 x 150 x 220/205 mm) – links 20 x 15 cm (195 x 150 x 220/205 mm) – rechts Übergangsstein 3 (von Taststein Typ S, 6 cm Einbauhöhe, auf Schrägstein mit Nullabsenkung ODER von Schrägstein auf HB-Übergangsstein R = 2 cm) 20 x 15 cm (195 x 150 x 220/205 mm) – links 20 x 15 cm (195 x 150 x 220/205 mm) – rechts Farben zur Auswahl: titanweiß 098, naturgrau 001 (auf Anfrage auch quarz hell 453) Schrägstein (mit Nullabsenkung, mit integrierter Wasserführungskante) 20 x 15 cm (195 x 150 x 220/190 mm) Übergangsstein 2 (R = 5 cm auf Schrägstein mit Nullabsenkung) 20 x 15 cm (195 x 150 x 220/190 mm) – links 20 x 15 cm (195 x 150 x 220/190 mm) – rechts Farben zur Auswahl: naturgrau 001 (auf Anfrage auch basalt dunkel 441, quarz hell 453) Hersteller: BERDING BETON GmbH liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm dickem Fundament aus C12/C15 versetzen und mit einer Rückenstütze aus Beton C12/C15 erstellen. Die Dicke der Rückenstütze beträgt mindestens ……........ cm. Die DIN 18 318 und ZTV P-StB sind zu beachten. | ………. | ………. |