| 3.2 | .……… m² | Ambiente antik Rechteck- und Quadratpflastersteine, mit Vorsatz und mit Abstandhaltern oder einschichtig und ohne Abstandhalter, Oberseite planmäßig eben, mit gebrochenen Kanten, mit maschinell gealterter Oberfläche, Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338 Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 80 mm: 240 x 80 mm (238 x 78 x 80 mm) DI 160 x 160 mm (158 x 158 x 80 mm) DI 240 x 160 mm (238 x 158 x 80 mm) DI Farben zur Auswahl: naturgrau 001, anthrazit 033, grau/schwarz nuanciert 094, braun/schwarz nuanciert 085, rot/schwarz nuanciert 083 Hersteller: BERDING BETON GmbH Pflastersteine aus Beton liefern und mit 4 mm (3 - 5 mm) Fugen unter Beachtung der DIN 18 318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen, verfugen und abrütteln. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen. | ........... | ........... |
| --- | --- | --- | --- | --- |