| 3.2 | ……… m² | Ambiente fein Rechteck- und Quadratpflastersteine, mit farbbeständigem Naturstein im Vorsatz, Oberseite planmäßig eben, mit wassergestrahlter Oberfläche, mit Mikrofase, mit Abstandhaltern, Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338 Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 80 mm: 160 x 80 mm (157 x 77 x 80 mm) DI 160 x 120 mm (157 x 117 x 80 mm) DI 160 x 160 mm (157 x 157 x 80 mm) DI 240 x 160 mm (237 x 157 x 80 mm) DI Farben zur Auswahl: granit-grau 351, granit-weiß 359, basalt-anthrazit 365 Hersteller: BERDING BETON GmbH Pflastersteine aus Beton liefern und mit 4 mm (3 - 5 mm) Fugen unter Beachtung der DIN 18 318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen, verfugen und abrütteln. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen. | ........... | ........... |
| --- | --- | --- | --- | --- |