| 3.2 | ………. m² | Modula Plus® granitoid/granitoid-s Modula Plus® granitoid Rechteck- und Quadratpflastersteine, mit farbbeständigen Naturstein im Vorsatz, mit geschliffener Oberfläche (granitoid), mit/ohne Fase, mit Abstandhaltern, mit allseitigen Verbundnocken, mit D-Punkt-Fugentechnik, EINSTEIN®-Pflastersystem, Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338 Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 80 mm: 200 x 200 mm (195 x 195 x 80/77* mm) DI 300 x 200 mm (295 x 195 x 80/77* mm) DIK 300 x 300 mm (295 x 295 x 80/77* mm) DIK Farben zur Auswahl: granit-grau 826, basalt-anthrazit 821, granit-hellgrau 786, basalt-anthrazit 785, mittelgrau 787, nardo 201, granit-beige 293, grigio 247, grassano 827 * durch den Schleifprozess mindert sich die Dicke um ca. 3 mm Modula Plus® granitoid-s Rechteck- und Quadratpflastersteine, mit farbbeständigen Naturstein im Vorsatz, mit geschliffener und gestrahlter Oberfläche (granitoid-s), ohne Fase, mit Abstandhaltern, mit allseitigen Verbundnocken, mit D-Punkt-Fugentechnik, EINSTEIN®-Pflastersystem, Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338 Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 80 mm: 200 x 200 mm (195 x 195 x 80/77* mm) DI 300 x 200 mm (295 x 195 x 80/77* mm) DIK 300 x 300 mm (295 x 295 x 80/77* mm) DIK Farben zur Auswahl: granit-grau 826, basalt-anthrazit 821 * durch den Schleifprozess mindert sich die Dicke um ca. 3 mm Hersteller: BERDING BETON GmbH Pflastersteine aus Beton liefern und mit 4 mm (3 - 5 mm) Fugen unter Beachtung der DIN 18 318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen, verfugen und abrütteln. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen. | ........... | ........... |
| --- | --- | --- | --- | --- |