| 3.2 | ……… m² | Via Silenta® Plus Rechteck- und Quadratpflastersteine, 4-Stein-System, mit Vorsatz, Oberseite planmäßig eben, mit Mikrofase, mit allseitigen Verbundnocken, mit D-Punkt-Fugentechnik, EINSTEIN®-SYSTEM, Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338 Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 100 mm: 105 x 140 mm (100 x 135 x 100 mm) DI 140 x 140 mm (135 x 135 x 100 mm) DI 175 x 140 mm (170 x 135 x 100 mm) DI 210 x 140 mm (205 x 135 x 100 mm) DI Farben zur Auswahl: naturgrau 001 (weitere Farben auf Anfrage) je Steinlage (1,00 m2) alle 4 Steinformate mehrfach enthalten, Einzelsteine sind nicht erhältlich! Hersteller: BERDING BETON GmbH Pflastersteine aus Beton liefern und mit 4 mm (3 - 5 mm) Fugen unter Beachtung der DIN 18 318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen, verfugen und abrütteln. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen. | ........... | ........... |
| --- | --- | --- | --- | --- |