| 3.2 | ................. | Basalit Plus Klimastein als Ökostein Rechteck- und Quadratpflastersteine, mit gefügedichtem Vorsatz und erhöhtem Porenvolumen im Kernbeton, mit Mikrofase, mit Abstandhaltern, mit allseitigen Verbundnocken, mit D-Punkt-Fugentechnik, EINSTEIN®-Pflastersystem, Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338 Flächenbelag zur Verdunstung, Speicherung und Versickerung von Niederschlagsabfüssen Großvolumiger Wasserspeicher - 8 cm Dicke: ca. 6 l/m² - 10 cm Dicke: ca. 7,5 l/m² Verdunstung von ca. 50% im Jahresdurchschnitt mittels Verdunstungsgutachten nachgewiesen. Versickerungsleistung von 270 l/s*ha, Fugenbreite von mind. 5 mm und einem Fugenflächenanteil von 5-10%, Bemessung des Oberbaus nach RStO 12/24 und MVV Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 80 mm: 210 x 140 mm (205 x 135 x 80 mm) DI Rastermaß (Nennmaß), Steindicke 100 mm: 210 x 140 mm (205 x 135 x 100 mm) Farben zur Auswahl: naturgrau 001, anthrazit 033, rot/schwarz nuanciert 083, braun/schwarz nuanciert 085 Weitere Farben auf Anfrage Hersteller: BERDING BETON GmbH Pflastersteine aus Beton liefern und mit im Mittel 5 mm Fugen unter Beachtung der DIN 18 318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen, verfugen und abrütteln. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen. | ............ | ............ |
| --- | --- | --- | --- | --- |