| 1 | ............ m² | Verkalit®-Treppenstein liefern und durch qualifiziertes Fachunternehmen verlegen. Böschungsneigung: 1:1,5 bis 1:2. Laufbreite: ________ m (z.B.: 0,60 m, 0,90 m, 1,20 m) Material: Deckwerksteine aus Beton, ohne Vorsatz, ohne Fein-schicht (einschichtig), an einer Seite ohne Fase. Festigkeits-klasse C 45/55 nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2, Expo-sitionsklasse XF4, XM2, Feuchteklasse WA. Abmessungen: - 300/300/ 280-180mm mit gelenkig angeschlossener umlaufender Nut- und Feder im direkten Verband an Verkalit®-Steinen mit Nachweis der Stabili-tätskoeffizienten Hs/ΔDmax durch großformatige Wellenkanal-versuche. Vorbereitung des Planums für die Aufnahme des Deckwerks ist mit einzukalkulieren, Toleranzen auf 4 m Länge max. 3 cm. Zum Leistungsumfang gehört der fachgerechte Anschluss an vorhandene Flächen sowie die Verlegung in Radien. Die Fertigteile bedürfen der Zustimmung durch den Auftragge-ber. Hersteller: BERDING BETON GmbH oder gleichwertig | ............ | ............ |
| --- | --- | --- | --- | --- |