|  |  | Lieferbedingungen: Lieferung von BERDING BETON-Schachtfertigteilen nach DIN EN 1917, DIN V 4034-1 und den erhöhten Anforderungen der FBS-Qualitätsrichtlinie, Teil 2, entsprechend den folgenden Belastungs- und Einbaubedingungen, frei Baustelle, mit voll ausgeladenen Schwerlastzügen, auf befahrbarer Straße, ohne Abladen. Sollte eine andere Lieferungsart in Frage kommen, ist dies vom Auftraggeber besonders anzugeben. Die BERDING BETON-Schachtfertigteile sind gemäß DIN V 4034-1, Abschnitt 7.3.3, und gemäß der FBS-Qualitätsrichtlinie, Teil 2, (zu beziehen bei der FBS-Geschäftsstelle) fremdüberwacht durch den Güteschutz Beton- und Fertigteilwerke Nord e.V. Das Zertifikat nach DIN V 4034-1, Abschnitt 7.4, und der Nachweis der FBS-Qualität durch den ergänzenden Prüfbericht der güteüberwachenden Stelle werden auf Anforderung vorgelegt. Die Dichtringe aus Elastomeren mit dichter Struktur und hohlraumfreiem Querschnitt gemäß DIN EN 681-1 in Verbindung mit DIN 4060 und den erhöhten Anforderungen der FBS-Qualitätsrichtlinie, Teil 2, werden vom Rohrhersteller mitgeliefert. Belastungsbedingungen Verkehrslast bzw. gem. DIN FBS 101: SLW 60  SLW 30  LKW 12  UIC 71 mehrgleisig  UIC 71 eingleisig  Flugzeuglast BFZ  keine Verkehrslast  sonstige Belastungen  (entsprechend beiliegendem Belastungsschema z.B. Flächenlasten, Innendruck) Bodenarten (nach ATV-DVWK-A 127) anstehender Boden: G1 - nichtbindiger Sand und Kies  G2 - schwachbindiger Sand und Kies  G3 - bindige Mischböden, Schluff  G4 - bindige Böden, Ton  sonstige Böden ..................................  Grundwasser: nicht vorhanden  vorhanden  Höhe über Fließsohle max. hw = .............. m Höhe unterhalb Fließsohle min. hw = .............. m |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Angriffsgrad nach DIN EN 206-1: Grundwasser  schwach  mäßig  stark Boden  schwach  mäßig  stark Abwasser  schwach  mäßig  stark (durchfließendes Wasser) Einbaubedingungen Baugrund unter dem Schacht: wie anstehender Boden  sehr hart, steinig oder felsig  nicht tragfähiger Boden  Gründung des Schachtes auf: ................................ Tiefe dieser Gründung ................................ m Statik: Bei Einbautiefen > 10 m oder von der Verkehrslast SLW 60 abweichenden ungünstigeren Belastungsfällen ist ein geson-derter statischer Nachweis erforderlich, der z.B. im Gegensatz zu den Mindestwanddicken der DIN V 4034-1 zu größeren Wanddicken führen kann. Insofern ist in solchen Fällen die Höhe des Schachtbauwerkes anzugeben. Die Verfüllung richtet sich nach DIN EN 1610. |  |  |

| 1.1 | ...... Stück | Optimal® BASIC-Schachtunterteil SU-M gefertigt nach FBS-Qualitätsrichtlinie, DIN EN 1917 und DIN V 4034-1 Typ 2 liefern und gemäß DIN EN 1960 und DWA-A 139 versetzen Schachtunterteil, Gerinne, Berme und Auftritt sind monolithisch in derselben Betonqualität (C40/50, XA2) in der Schalung erhärtend hergestellt. Glatte, dichte, lunkerreduzierte Sichtbetonqualität geeignet für Verkehrslast SLW 60 nach ATV-A 127 und DIN-Fachbericht 101, mit kraftschlüssigen Lastaufnahmepunkten (Transportankern) gemäß DWA-A 139 Wanddicke: 150 mm Nennweite: DN 1000  DN 1200  DN 1500  Lastabtrag- und Dichtungssystem: TOPSEAL Plus  (70 mm Spitzende) IDLA® plus  Bauhöhe:..................................mm Steigeisen nach DIN 19555 Form B:  Stahl  Edelstahl Hersteller: BERDING BETON GmbH | ........... | ........... |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2.1 | ...... Stück | Optimal® TOP-Schachthals SH-M gefertigt nach FBS-Qualitätsrichtlinie, DIN EN 1917 und DIN V 4034-1 Typ 2 liefern und gemäß DIN EN 1960 und DWA-A 139 versetzen monolithisch in der Betonqualität C40/50, XA2 in der Schalung erhärtend hergestellt. Glatte, dichte, lunkerreduzierte Sichtbetonqualität geeignet für Verkehrslast SLW 60 nach ATV-A 127 und DIN-Fachbericht 101, mit kraftschlüssigen Lastaufnahmepunkten (Transportankern) gemäß DWA-A 139 mind. Wanddicke: 150 mm Nennweite: DN 1000/625  DN 1200/625  DN 1500/625  Lastabtrag- und Dichtungssystem: TOPSEAL Plus  (inkl. einem in der Muffe mehrfach verankerten einteiligen, Dichtungs- und Lastenausgleichselement nach DIN 4060 zur Muffenabdichtung und sicheren Übertragung von Vertikallasten durch Sandschlauch vom Muffengrund auf das 70 mm Spitzende unter Ausschluss einer Mörtelfuge, System TOPSEAL Plus) IDLA® plus  (mit dreipunktgelagertem Lastabtragsring und werkseitig eingebauter Gleitringdichtung BS 2000®) Bauhöhe:..................................mm Steigeisen nach DIN 19555 Form B:  Stahl  Edelstahl Hersteller: BERDING BETON GmbH Summe | ........... | ........... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lieferbedingungen: Lieferung von BERDING BETON-Schachtfertigteilen nach DIN EN 1917, DIN V 4034-1 und den erhöhten Anforderungen der FBS-Qualitätsrichtlinie, Teil 2, entsprechend den folgenden Belastungs- und Einbaubedingungen, frei Baustelle, mit voll ausgeladenen Schwerlastzügen, auf befahrbarer Straße, ohne Abladen. Sollte eine andere Lieferungsart in Frage kommen, ist dies vom Auftraggeber besonders anzugeben. Die BERDING BETON-Schachtfertigteile sind gemäß DIN V 4034-1, Abschnitt 7.3.3, und gemäß der FBS-Qualitätsrichtlinie, Teil 2, (zu beziehen bei der FBS-Geschäftsstelle) fremdüberwacht durch den Güteschutz Beton- und Fertigteilwerke Nord e.V. Das Zertifikat nach DIN V 4034-1, Abschnitt 7.4, und der Nachweis der FBS-Qualität durch den ergänzenden Prüfbericht der güteüberwachenden Stelle werden auf Anforderung vorgelegt. Die Dichtringe aus Elastomeren mit dichter Struktur und hohlraumfreiem Querschnitt gemäß DIN EN 681-1 in Verbindung mit DIN 4060 und den erhöhten Anforderungen der FBS-Qualitätsrichtlinie, Teil 2, werden vom Rohrhersteller mitgeliefert. Belastungsbedingungen Verkehrslast bzw. gem. DIN FBS 101: SLW 60  SLW 30  LKW 12  UIC 71 mehrgleisig  UIC 71 eingleisig  Flugzeuglast BFZ  keine Verkehrslast  sonstige Belastungen  (entsprechend beiliegendem Belastungsschema z.B. Flächenlasten, Innendruck) Bodenarten (nach ATV-DVWK-A 127) anstehender Boden: G1 - nichtbindiger Sand und Kies  G2 - schwachbindiger Sand und Kies  G3 - bindige Mischböden, Schluff  G4 - bindige Böden, Ton  sonstige Böden ..................................  Grundwasser: nicht vorhanden  vorhanden  Höhe über Fließsohle max. hw = .............. m Höhe unterhalb Fließsohle min. hw = .............. m |  |  |
|  |  | Angriffsgrad nach DIN EN 206-1: Grundwasser  schwach  mäßig  stark Boden  schwach  mäßig  stark Abwasser  schwach  mäßig  stark (durchfließendes Wasser) Einbaubedingungen Baugrund unter dem Schacht: wie anstehender Boden  sehr hart, steinig oder felsig  nicht tragfähiger Boden  Gründung des Schachtes auf: ................................ Tiefe dieser Gründung ................................ m Statik: Bei Einbautiefen > 10 m oder von der Verkehrslast SLW 60 abweichenden ungünstigeren Belastungsfällen ist ein geson-derter statischer Nachweis erforderlich, der z.B. im Gegensatz zu den Mindestwanddicken der DIN V 4034-1 zu größeren Wanddicken führen kann. Insofern ist in solchen Fällen die Höhe des Schachtbauwerkes anzugeben. Die Verfüllung richtet sich nach DIN EN 1610. |  |  |

| 1.1 | ...... Stück | Optimal® BASIC-Schachtunterteil SU-M in HLB-Qualität gefertigt nach FBS-Qualitätsrichtlinie, DIN EN 1917 und DIN V 4034-1 Typ 2 liefern und gemäß DIN EN 1960 und DWA-A 139 versetzen Schachtunterteil, Gerinne, Berme und Auftritt sind monolithisch in derselben Betonqualität (C60/75, Expositionsklassen XC2, XD2, XA2) in der Schalung erhärtend hergestellt. Glatte, dichte, lunkerreduzierte Sichtbetonqualität Wassereindringtiefe max. 10 mm DIN-genormte bzw. bauaufsichtlich zugelassene puzzolanische Betonzusatzstoffe (wie z. Bsp. Microsilica, Feinstflugasche) abgestimmt auf Zementart und Zementanteil Gesteinskörnung: Rundkorn, Sand und Kies Hochsulfatwiderstandsfähiger Zement Maximaler Bindemittelgehalt: 350 kg/m3 Max. w/z-Wert in Anlehnung an ZTV-EGLV: 0,42 Hochleistungsfließmittel auf PCE-Basis geeignet für Verkehrslast SLW 60 nach ATV-A 127 und DIN-Fachbericht 101, mit kraftschlüssigen Lastaufnahmepunkten (Transportankern) gemäß DWA-A 139 Wasserdichtheitsprüfung im Werk nach DIN V 4043-1 Wanddicke: 150 mm Nennweite: DN 1000  DN 1200  DN 1500  Lastabtrag- und Dichtungssystem: TOPSEAL Plus  (70 mm Spitzende) IDLA® plus  Bauhöhe:..................................mm Steigeisen nach DIN 19555 Form B:  Stahl  Edelstahl Hersteller: BERDING BETON GmbH | ........... | ........... |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2.1 | ...... Stück | Optimal® TOP-Schachthals SH-M in HLB-Qualität gefertigt nach FBS-Qualitätsrichtlinie, DIN EN 1917 und DIN V 4034-1 Typ 2 liefern und gemäß DIN EN 1960 und DWA-A 139 versetzen monolithisch in der Betonqualität C60/75, Expositionsklassen XC2, XD2, XA2 in der Schalung erhärtend hergestellt. Glatte, dichte, lunkerreduzierte Sichtbetonqualität Wassereindringtiefe max. 10 mm DIN-genormte bzw. bauaufsichtlich zugelassene puzzolanische Betonzusatzstoffe (wie z. Bsp. Microsilica, Feinstflugasche) abgestimmt auf Zementart und Zementanteil Gesteinskörnung: Rundkorn, Sand und Kies Hochsulfatwiderstandsfähiger Zement Maximaler Bindemittelgehalt: 350 kg/m3 Max. w/z-Wert in Anlehnung an ZTV-EGLV: 0,42 Hochleistungsfließmittel auf PCE-Basis geeignet für Verkehrslast SLW 60 nach ATV-A 127 und DIN-Fachbericht 101, mit kraftschlüssigen Lastaufnahmepunkten (Transportankern) gemäß DWA-A 139 Wasserdichtheitsprüfung im Werk nach DIN V 4043-1 mind. Wanddicke: 150 mm Nennweite: DN 1000/625  DN 1200/625  DN 1500/625  Lastabtrag- und Dichtungssystem: TOPSEAL Plus  (inkl. einem in der Muffe mehrfach verankerten einteiligen, Dichtungs- und Lastenausgleichselement nach DIN 4060 zur Muffenabdichtung und sicheren Übertragung von Vertikallasten durch Sandschlauch vom Muffengrund auf das 70 mm Spitzende unter Ausschluss einer Mörtelfuge, System TOPSEAL Plus) IDLA® plus  (mit dreipunktgelagertem Lastabtragsring und werkseitig eingebauter Gleitringdichtung BS 2000®) Bauhöhe:..................................mm Steigeisen nach DIN 19555 Form B:  Stahl  Edelstahl Hersteller: BERDING BETON GmbH Summe | ........... | ........... |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Lieferbedingungen: Lieferung von BERDING BETON Rohren aus Beton und Stahlbeton einschl. aller Form- und Passstücke nach DIN EN 1916, DIN V 1201 liefern, abladen, zur Einbaustelle transportieren und nach Angaben des AG höhen- und fluchtgerecht wasserdicht verlegen. Es dürfen nur Beton- und Stahlbetonrohre einschl. zugehöriger Form- und Passstücke sowie Rohrverbindungen angeboten werden, die den Festlegungen der DIN EN 1916, DIN V 1201 sowie einer Güteschutzgemeinschaft entsprechen. Als Mindestanforderung gelten die FBS - Qualitätsrichtlinien, sofern nachfolgend keine höheren Anforderungen gestellt werden. Beton Für die Herstellung, Verarbeitung und Nachbehandlung gelten sinngemäß die Anforderungen der DIN 1045 und DIN 4281 entsprechend. Der Beton für die Beton- und Stahlbetonrohre entspricht dem Typ 2 DIN V 1201, gemäß DIN EN 206, DIN 1045-2, der Expositionsklasse XA 2. Die mind. Druckfestigkeitsklasse beträgt C 45 / 55 bei einem mind. Zementgehalt von 320 kg/ m³ und einem w/z – Wert < 0,45. Der w/z – Wert ist mit dem Darrverfahren nachzuweisen. Der Beton muss eine Wassereindringtiefe < 20 mm aufweisen, die Prüfung erfolgt gemäß DIN EN 12390-8 an einem Probekörper. Für sulfatbeständige Beton- und Stahlbetonrohre sind Portland- oder Hochofenzemente zu verwenden (z.B. CEM I 42.5 R-HS/NA gemäß DIN EN 197-1 und DIN 1164). Auf der Rohraußenwand ist deutlich sichtbar durch einen Stempeldruck, die zur Herstellung des Betons verwendete Zementart anzugeben. Beton- und Stahlbetonrohre gleich oder größer DN 300 und Eiprofile gleich oder größer DN 300/450 müssen im Rüttelverfahren hergestellt werden und in der Schalung erhärten. Sofort entschalte Rohre sind nicht zulässig. Die Ausschalfestigkeit muss mind. 25 % der jeweiligen Druckfestigkeitsklasse betragen, mindestens jedoch 15 N/ mm² betragen. Die Standzeit der Rohre in der Schalung darf durch Wärmebehandlung nicht verkürzt werden. Es sind schalungsglatte Oberflächen durch plastische Betonkonsistenz in Verbindung mit intensiver Verdichtung und einer größtmöglichen Homogenität der Betonmatrix herzustellen. Der höchste Korrosionsschutz ist immer durch größtmögliche Homogenität und satte Leimumhüllung der Gesteinskörnung und der Bewehrung sicherzustellen. Betonstahl Stahlbetonrohre mit Wanddicken gleich oder größer 120 mm sind grundsätzlich mit doppelter Bewehrung (2-lagig) zu armieren. Das Nennmaß der Betondeckung beträgt gem. DIN V 1201: 35mm (nom.c.) Abmessung Bei den Beton- und Stahlbetonrohren dürfen die Grenzabmaße für die Muffentiefe, Abweichung von der Parallelität, Abweichung von der Geraden, die Baulänge 2/3 der Festlegungen nach DIN EN 1916, DIN V 1201 nicht überschreiten. Dichtmittel Es sind nur Lippen-Gleitdichtungen als vormontiertes Dichtsystem nach DIN EN 681-1, DIN 4060 und Prüfzeichen des „I.F.BT.“ zugelassen. Rollringdichtungen sind nicht zulässig. Wasserdichtheit Für die Anforderungen an die Wasserdichtheit gelten die Festlegungen der FBS-Qualitätsrichtlinien. Geprüfte statische Berechnung Für die Tragfähigkeit von Beton- und Stahlbetonrohren ist nach DIN EN 1916, DIN V 1201, ein geprüfter statischer Nachweis (3-fach) vorzulegen. Die statische Berechnung ist nach dem ATV-Arbeitsblatt A 127 und A 161 aufzustellen. Rohrstatik für die ungünstigsten Überdeckungshöhen (min., max) sowie in Abhängigkeit von dem vorgegebenen bzw. vom AN gewählten Bauverfahren und –ablauf unter Berücksichtigung der Baugrundverhältnisse. Standard-Berechnungsannahmen Verkehrslasten: SLW 60 nach DIN 1072 nach Bedarf UIC 71 DB/BE (DS 804), ein- oder mehrgleisig Rohrauflager: aus Beton nach DIN EN 1610, ATV-M 139 Kreisprofil: Auflagerwinkel 120° Rohr mit Fuß: Betonplatte B = Grabenbreite D = (50 mm + 1/10 DN in mm) Sonstige bzw. abweichende Angaben gemäß Positionsbeschreibung. Die Kosten für die Erstellung der Statik und Prüfstatik sind einzukalkulieren. Gütesicherung Es dürfen nur Beton- und Stahlbetonrohre angeboten, geliefert und eingebaut werden, für die Nachweise der werkseigenen Produktionskontrolle und der Fremdüberwachung für Rohre Typ 2, gemäß Tabelle 17 der DN V 1201, erbracht sind. Der Nachweis der Fremdüberwachung ist durch Vorlage des neuesten Prüfberichtes, gemäß DIN V 1201, Abschnitt 7,4, nachzuweisen. Der Nachweis der werkseigenen Produktionskontrolle ist durch eine werkeigene stationäre Prüfstelle in Form eines Prüfberichtes zu belegen. Es ist der Nachweis eines Qualitätsmanagementsystems gemäß DIN EN ISO 9001:2000 vorzulegen. Alternativen sind nicht zugelassen. Abgerechnet werden: Rohrleitungen nach Meter (abzüglich Schächte) Passlängen und Gelenkstücke nach Stück als Zulage zu den entsprechenden Rohrpositionen. Schacht-Anschlussstücke sind werkseitig in die Schächte einzubauen und werden nicht besonders (als Zulage) vergütet, bei der Abrechnung der Rohrleitungen jedoch übermessen. Belastungsbedingungen Verkehrslast bzw. gem. DIN FBS 101: SLW 60  SLW 30  LKW 12  UIC 71 mehrgleisig  UIC 71 eingleisig  Flugzeuglast BFZ  keine Verkehrslast  sonstige Belastungen  (entsprechend beiliegendem Belastungsschema z.B. Flächenlasten, Innendruck) Bodenarten (nach ATV-DVWK-A 127) anstehender Boden: G1 - nichtbindiger Sand und Kies  G2 - schwachbindiger Sand und Kies  G3 - bindige Mischböden, Schluff  G4 - bindige Böden, Ton  sonstige Böden ..................................  Grundwasser: nicht vorhanden  vorhanden  Höhe über Fließsohle max. hw = .............. m Höhe unterhalb Fließsohle min. hw = .............. m |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Angriffsgrad nach DIN EN 206-1: Grundwasser  schwach  mäßig  stark Boden  schwach  mäßig  stark Abwasser  schwach  mäßig  stark (durchfließendes Wasser) Einbaubedingungen Baugrund unter dem Schacht: wie anstehender Boden  sehr hart, steinig oder felsig  nicht tragfähiger Boden  Gründung des Schachtes auf: ................................ Tiefe dieser Gründung ................................ m Statik: Bei Einbautiefen > 10 m oder von der Verkehrslast SLW 60 abweichenden ungünstigeren Belastungsfällen ist ein geson-derter statischer Nachweis erforderlich, der z.B. im Gegensatz zu den Mindestwanddicken der DIN V 4034-1 zu größeren Wanddicken führen kann. Insofern ist in solchen Fällen die Höhe des Schachtbauwerkes anzugeben. Die Verfüllung richtet sich nach DIN EN 1610. |  |  |

| 1.1 | ...... Meter | Optimal® PIPE-Stahlbetonrohre gefertigt nach den FBS-Qualitätsrichtlinien, DIN EN 1916 und V 1201 sowie den vorgenannten Lieferbedingungen liefern und verlegen Rohre gem. Vorbemerkungen „in der Schalung erhärtet“ Rohrtyp: B-K-GM  B-KF-GM  SB-K-GM  SB-KF-GM  Nennweite DN ______ Baulänge m ______ Zulage Paß- und Gelenkrohre ______ % Hersteller: BERDING BETON GmbH | ........... | ........... |
| --- | --- | --- | --- | --- |